Фотоактивные гибридные органо-неорганические нанокомпозиционные материалы на основе мезоструктурированных полимерных матриц и квантовых точек

Соловей А.Р. 1, Чаплыгин Д.К. 1, Копнов А.Ю. 1, Аржакова О.В.1

Студентка, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: arina.solovey.2002@mail.ru

Формирование гибридных органо-неорганических нанокомпозиционных материалов на основе органических полимерных матриц и квантовых точек (КТ) с их высоким уровнем дисперсности представляет собой сложную научную и прикладную проблему, решение которой позволит создавать материалы с ценными фотоактивными свойствами. Разработка современных высокочувствительных химических и биологических сенсоров, способных к регистрации различных компонентов обусловлена необходимостью контроля условий безопасной жизнедеятельности человека, экологического мониторинга окружающей среды и пр.

В работе представлен современный подход к созданию стабильных фотоактивных материалов на основе мезопористых матриц полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), полученных при деформировании в присутствии физически активных жидких сред по механизму крейзинга [1]. КТ CdS размером 3 нм синтезированы методом высокотемпературного синтеза из олеата кадмия, молекулярной серы и триоктилфосфина [2]. Экологически безопасным способом при использовании бифазных эмульсий типа масло-в-воде с высоким содержанием воды КТ из коллоидного раствора в гептане введены в мезопористые полимерные матрицы на основе ПЭВП методом пассивного влажного импрегнирования. Методами оптической и трансмиссионной электронной микроскопии исследован характер распределения КТ в полимерной матрице, доказано, что введенные КТ однородно и высокодисперсно распределены по всему объему наноструктурированной полимерной матрицы, благодаря чему сохраняется проявление квантово-размерных эффектов КТ, и определен средний размер наночастиц (3 нм). Исследованы фотоактивные свойства полученных материалов на основе КТ и мезопористых матриц ПЭВП и показано, что их спектральный отклик полностью совпадает со спектральным откликом коллоидного раствора КТ, что открывает возможности исследования фотоактивного поведения изолированных КТ. Установлено, что полученные гибридные органо-неорганические нанокомпозиционные материалы обладают сенсорными свойствами, основанными на явлении тушения флуоресценции, на вещества как в растворе, так и в газовой фазе.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 20-13-00178.

Литература

1.	Arzhakova O. v. et al. Mechanoresponsive Hard Elastic Materials Based on Semicrystalline Polymers: From Preparation to Applied Properties // ACS Applied Polymer Materials. 2020. Vol. 2, № 6. P. 2338–2349.

2.	Murray C.B., Noms D.J., Bawendi’ M.G. Synthesis and Characterization of Nearly Monodisperse CdE (E = S, Se, Te) Semiconductor Nanocrystallites // J. Am. Chem. Soc. 1993. Vol. 115. 8706–8715 p.