Разработка и изучение первапорационных мембран на основе полидиметилсилоксан-полифенилен оксид блок-сополимера

Лямин В.П.,1 Чепелева А.Д.,1 Кузьминова А.И.,1 Пенькова А.В.,1 Дмитренко М.Е.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lyamin.vlad.322@gmail.com

Мембранные процессы разделения находят все более широкое применение в современной промышленности за счет их преимуществ: безотходность, экологичность, низкое энергопотребление и компактность оборудования. Первапорация является одним из наиболее перспективных мембранных процессов для разделения жидких смесей низкомолекулярных веществ, применение которой позволяет проводить разделение азеотропных смесей, смесей близкокипящих, термически неустойчивых веществ и изомеров. Быстрое развитие и активное применение данного метода приводит к необходимости разработки новых полимерных материалов и высокоэффективных мембран на основе их.

Одним из наиболее многообещающих методов создания новых мембранных материалов является объединение свойств различных полимеров путем создания блок-сополимера. В данной работе для создания новых высокоэффективных первапорационных мембран для обезвоживания спиртов был синтезирован блок-сополимер из поли(2,6-диметил-1,4фенилен оксида) (ПФО) и полидиметилсилоксана (ПДМС). Были подобраны оптимальный состав и условия приготовления мембран на основе ПФО-ПДМС блок-сополимера. Структурные характеристики разработанных мембран были изучены методами ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и ИК-Фурье спектроскопии, сканирующей электронной (СЭМ) и атомно-силовой (АСМ) микроскопии. Транспортные характеристики мембран на основе блок-сополимера были изучены при первапорационном разделении смеси этанол/вода в широком концентрационном диапазоне (5-90 масс.% воды). Разработка мембран на основе ПФО-ПДМС блок-сополимера привело к значительному увеличению удельной производительности при обезвоживании этанола по сравнению с мембранами на основе ПФО.

Благодарности. Данная работа была выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 21-73-00043). Экспериментальная часть проводилась при участии ресурсных центров Междисциплинарный ресурсный центр по направлению «Нанотехнологии», Магнитно-резонансные методы исследования, Рентгенодифракционные методы исследования, Криогенный отдел, Термогравиметрические и калориметрические методы исследования, Методы анализа состава вещества, Наноконструирование фотоактивных материалов Санкт-Петербургского Государственного Университета.