Получение пенографита с железосодержащими фазами на основе интеркалированных соединений графита с FeCl3

Муравьёв А.Д.

Аспирант, 1 год обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: alex.mur97@mail.ru

Интеркалированные соединения графита (ИСГ) акцепторного типа находят широкое применение в производстве различных углеграфитовых материалов. В частности, на основе ИСГ с галогенидами переходных металлов могут производится катализаторы для различных органических процессов, таких как синтез углеводородов по методу Фишера-Тропша, и катализаторы получения углеродных нанотрубок [1,2].

Целью настоящей работы было получение ИСГ с хлоридом железа (III) и его восстановление в различных газовых средах. Синтез ИСГ проводился путем взаимодействия природного чешуйчатого графита с безводным FeCl3 в односекционных стеклянных ампулах при температуре 320 ºС в течение суток по методике близкой к методикt [3]. Согласно методу рентгенофазового анализа (РФА) в результате синтеза образовывался ИСГ с FeCl3 I и II ступеней в зависимости от взятых соотношений реагентов. Затем ИСГ обрабатывали жидким аммиаком при температуре –60 ºС, в результате чего происходило внедрение аммиака, о чём свидетельствует изменившийся характер разложения полученного соединения по сравнению с необработанным.

Полученные ИСГ нагревали в различных газовых средах (воздух, азот) при различных температурах в интервале 500-900 ºС. Методом РФА было показано, что фазовый состав полученного пенографита представлен графитом, оксидами железа. Методом электронной сканирующей микроскопии и энергодисперсионной спектроскопии показано присутствие соединений железа на поверхности пенографита.

Рис. 1. Микрофотографии поверхности частиц пенографита, полученных при термообработке ИСГ с FeCl3 – А) без добавления аммиака; Б) с добавлением аммиака

Литература

1.	Dresselhaus M.S., Dresselhaus G. Intercalation compounds of graphite // Advances in Physics. Taylor & Francis Group, 2010.

2.	Asalieva E. et al. Exfoliated graphite as a heat-conductive frame for a new pelletized Fischer–Tropsch synthesis catalyst // Applied Catalysis A: General. 2020. Vol. 601. P. 117639.

3.	Ujihara M. et al. Massive-exfoliation of magnetic graphene from acceptor-type GIC by long-chain alkyl amine // J. Mater. Chem. A. 2014. Vol. 2, № 12. P. 4244.