Синтез и характеризация магнитных наночастиц феррита меди

Павликов А.Ю., Сайкова С.В., Сайкова Д.И., Карпов Д.В.

Аспирант, 1 года обучения

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

E–mail: hahanka@yandex.ru

Ферриты являются одними из наиболее востребованных магнитных материалов и широко используются в микроэлектронике, радиотехнике и катализе. Наноразмерные ферриты могут также применяться в биомедицине в качестве магнитных ядер для создания гибридных наночастиц с оболочками различной природы. Перспективность использования таких материалов обусловлена сочетанием их магнитных свойств, обеспечивающих легкость управления и детектирования, с устойчивостью к окислению и биологической инертностью.В данной работе для синтеза наночастиц феррита меди предлагается метод анионообменного осаждения [1,2], который обеспечивает получение однородного продукта, не содержащего примесей и не нуждающегося в многократных операциях промывки и очистки. Процесс основан на ионном обмене между анионами исходных солей и OH-группами анионообменной смолы. Он протекает в гетерогенной системе анионит-раствор, где на границе раздела фаз происходит формирование новой фазы – осадка, представляющего собой совместно осажденные гидроксиды металлов.

Ранее нами [3] были получены порошки СuFe2O4 с частицами размером 100–200 нм. С целью уменьшения размеров частиц в данной работе использованы растворы полисахаридов (декстран и инулин), отличающихся молекулярной массой (М), которые стабилизируют систему и предотвращают агломерацию частиц. Установлено, что при использовании любого типа полисахарида основная доля металлов осаждается в виде отдельной фазы осадка, а количество катионов в фазе анионита и раствора незначительно. По данным рентгенофазового анализа (РФА) продукты, полученные с использованием декстрана-40 после прокаливания, представляют собой чистые фазы ферритов. Однако размер частиц зависит от молярной массы полисахарида. Таким образом, молярной масса полисахарида оказывает заметное влияние на рост и агломерацию частиц прекурсоров феррита меди. Минимальный размер нанокристаллитов получен при использовании декстрана со средней молекулярной массой ~ 40 000 г/моль. В процессе синтеза формируются однородные нанопорошки, состоящие из частиц с размером 10–20 нм близкой к сферической форме (рисунок 1).

Рисунок 1. Микрофотография частиц CuFe2O4, полученных с использованием декстрана со средней молекулярной массой ~ 40 000 г/моль

Литература

1. Saikova S., Pavlikov A., Trofimova T., Mikhlin Y., Karpov D., Asanova A., Grigoriev Y., Volochaev M., Samoilo A., Zharkov S., Velikanov D. Hybrid Nanoparticles Based on Cobalt Ferrite and Gold: Preparation and Characterization // Metals. 2021.Vol.11. P.705.

2.Сайкова С.В., Пантелеева М.В., Николаева Р.Б. Определение оптимальных условий ионообменного синтеза гидроксида кобальта (II) с помощью анионита АВ-17-8 в ОН-форме // Журнал прикладной химии. 2002. Т.75, №11. С.1823–1825.

3. Трофимова Т.В, Сайкова С.В., Пантлеева М.В., Пашков Г.Л., Бондаренко Г.Н. Анионообменный синтез порошков феррита меди // Стекло и керамика. 2018. №2. С.38 –44.