Бифазные композиты на основе аморфного фосфата кальция и аморфизированного гидроксиапатита

Глазов И.Е.

Аспирант, 3 год обучения

ИОНХ НАН Беларуси, Минск, Беларусь

E–mail: che.glazov@mail.ru

В регенерации поврежденной костной ткани большой интерес вызывают биоматериалы на основе фосфатов кальция (ФК) с регулируемой резорбируемостью и высокой степенью биоактивности, которая обусловлена балансом между скоростью их резорбции и скоростью формирования костного апатита [1]. Известным способом управления резорбируемостью ФК является синтез их бифазных композитов [2], у которых биоактивность и растворимость определяется фазовым составом. Большинство известных бифазных ФК включают высокотемпературные фазы – кристаллический гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2 и α-, β-трикальцийфосфаты Ca3(PO4)2. Вместе с тем известно, что получаемые низкотемпературными методами ФК характеризуются наноразмерной структурой с высокой удельной поверхностью, которая обуславливает их повышенную степень биоактивности. Перспективными представителями бифазных ФК с широким диапазоном растворимости являются системы на основе аморфных ФК формулой Ca9(PO4)6⸱nH2O, n=3.0–4.5 с КПР 25.5 и ГА с КПР 117.3 [2].

Проведенные в ИОНХ НАН Беларуси исследования [3] свидетельствуют о возможности частичной стабилизации аморфных ФК в структуре аморфизированных ГА в условиях быстрого взаимодействия реагентов, присутствия CO32–-ионов и малого времени созревания осадков. Разработана комплексная методика идентификации незамещенных и карбонатзамещенных бифазных композитов аморфных ФК и ГА методами ИК-спектроскопии, рентгенофазового анализа и совмещенного термического анализа [3].

Получены гибридные биокомпозиты на основе аморфных ФК и кальцийдефицитных ГА в аутофибриновой матрице путем осаждения в присутствии 5–25 об.% цитратной плазмы при мольном отношении Ca/P 1.50–1.67 и pH 9–11 [4,5]. Полиэлектролиты в составе цитратной плазмы обуславливали нарушению стехиометричности ГА, а матрица аутофибрина стабилизировала фазу аморфных ФК.

Варьирование содержания аморфных ФК в составе бифазных смесей с ГА перспективно при разработке гибридных скаффолдов с регулируемой скоростью резорбции для челюстно-лицевой хирургии и ринопластики.

Автор выражает благодарность за помощь в исследовании научному руководителю зав. лаб. фотохимии и электрохимии, к.х.н., доценту В.К. Крутько и консультанту вед.н.с., к.х.н., доценту О.Н. Мусской. Работа выполнена при поддержке Государственной программы научных исследований по заданию 2.1.04.7 на 2021–2025 гг.

Литература

1.	Schilling A.F. et al. Resorbability of bone substitute biomaterials by human osteoclasts / // Biomaterials. 2004. Vol. 145. №18. P. 3963–3972.

2.	Dorozhkin S.V. Multiphasic calcium orthophosphate (CaPO4) bioceramics and their biomedical applications // Ceramics International. 2016. Vol. 42. №6. P. 6529–6554.

3.	Глазов И.Е. и др. Апатитные фосфаты кальция: жидкофазное формирование, термические превращения, терминология и идентификация //ЖНХ. 2022. №2. С.193–202.

4.	Глазов И.Е. и др. Нанокомпозиты на основе апатитного трикальцийфосфата и аутофибрина // “Весцi” НАН Беларусi, Сер. хiм. навук. 2021. Т. 57. №4. С. 413–423.

5.	Глазов И.Е. и др. Осаждение гибридных нанокомпозитов гидроксиапатит / аутофибрин в слабощелочной среде // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. 2021. Т. 13. С. 818–828.