Композитные газоразделительные мембраны с металлогидридным наполнителем на основе полиметилметакрилата и полиимида Matrimid

Галим Е. Н.

Аспирант, 1 год обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: yeskendir.galim@chemistry.msu.ru

Использование водорода в качестве экологически чистого высокоэффективного энергоносителя требует оптимизации методов его получения и выделение из газовых смесей. Применение селективных мембран позволяет добиться необходимой для питания топливных элементов чистоты водорода при сравнительно низких энергозатратах.

Одним из перспективных подходов к созданию эффективных полимерных мембран является разработка двухкомпонентных систем, позволяющих в конечной мембраны объеденить достоинства и устранить недостатки индивидуальных компонентов [1]. В работе [2] было показано, что использование активного интерметаллического наполнителя приводит к заметному повышению селективности по отношению к водороду. Дополнительно ожидается, что введения дисперсного будет способствовать повышению совместимости полимерных компонентов и улучшению механических свойств.

Целью работы является получение и изучение газотранспортных свойств композитных газоразделительных мембран с двухкомпонентной полимерной матрицей и металлогидридным наполнителем для выделения водорода.

Для формирования полимерной матрицы были использованы полиимид Matrimid и полиметилметакрилат (ПММА). Комбинация этих полимеров должна устранить известный для Matrimid нежелательный эффект пластификации при сохранении высокой проницаемости и селективности по отношению к водороду. Наполнителем служит гидридообразующее интерметаллическое соединение La0.9Ce0.1Ni5, способное обратимо взаимодействовать с водородом при комнатной температуре.

В процессе формования пленочных мембран использован метод инверсии фаз при испарении. Выбранные полимеры отдельно растворяли в растворителе (NMP, ДМФА, хлороформ) при нагревании. Приготовленные растворы смешивали в заданном соотношении. При введении металлогидридного наполнителя в раствор полимеров использовали ультрозвуковой диспергатор. Удаление растворителя проводили в два этапа с различным температурным режимом.

Исследование газотранспортных свойств проводили барометрическим методом при комнатной температуре и давлении газа 1 бар. Результатами являются значения показателей проницаемости газов H2, CH4, CO2, He, Ar, N.

Было найдено, что при соотношениях Matrimid:ПММА 75:25 и 50:50 (масс.%) не обладает достаточной механической прочностью для проведения испытаний. При соотношении 25:75 механические характеристики пленки были удовлетворительными, но было зафиксировано расслаивание в процессе удаления растворителя и сохранение пластификации в атмосфере водорода. Эти нежелательные эффекты были устранены после введения металлогидридного наполнителя в количестве 10 масс.%.

Литература

1. Wai F. Y., Hao Z. Recent advances in polymer blend membranes for gas separation and pervaporation // Progress in Materials Science. 2021. Vol. 116, 100713.

2. Strugova D. V., Zadorozhnyy M. Y., Berdonosova E. A., Yablokova M. Y., Konik P. A., Zheleznyi M. V., Klyamkin S. N. Novel process for preparation of metal-polymer composite membranes for hydrogen separation // International Journal of Hydrogen Energy. 2018. Vol. 43(27). P. 12146–12152.