получение пористого стеклокомпозита на основе микрокремнезема

Боровой В.Ю.,1 Скирдин К.В.1

аспиранты, 3 курс

1 Томский политехнический университет, Томск, Россия

E-mail: borovoy-1995@mail.ru

В ввиду дороговизны и недоступности стеклобоя как основного сырьевого источника для получения пеностекольных материалов, высоких требований к химическому составу в настоящее время наметился тренд разработки составов на основе природного и техногенного кремнеземистого сырья и жидко стекольных композиций [1,2]. В качестве техногенного сырья перспективен микрокремнезем, с большим содержанием кремнезема, находящегося в химически активной аморфной форме.

Цель работы – получение пористого стеклокомпозита на основе микрокремнезема при температурах не более 750°С по гидратному механизму. Гидратный механизм протекает согласно реакции, в результате которой образуется гидратированное жидкое стекло:

mSiO2+2nNaOH+(p-n)H2O→nNa2O∙mSiO2∙pH2O

В качестве исследуемого состава выбрана эвтектическая точка двухкомпоненой диаграммы SiO2-Na2O с температурой плавления 798°С и следующим соотношением компонентов, в пересчете Na2O на NaOH, мас. %: микрокремнезем – 47,7; NaOH – 37,3; вода – 15,3. Материал получают предварительным смешением NaOH с горячей водой (95-98°С), добавлением микрокременезема, примешиванием и формированием гранул, с последующим вспениванием при 700° в течении 10 минут.

Рисунок 1. Рентгенограмма материала и микрокремнезема.

1 – моносиликат натрия (Na2SiO3); 2 – дисилиткат натрия (Na2SiO3) с SiO2 в α-модификации; 3 - дисилиткат натрия (Na2SiO3)  с SiO2 в β-модификации; 4 – углерод; 5 – кремний; 6 – карбид кремния SiC

На рисунке 1 отсутствуют пики характерные для кремнезема (SiO2), что говорит о полном протекании реакции взаимодействия. В результате экспериментов получен пористый гранулированный материал с плотностью 550-620 кг/м3 и коэффициентом вспенивания в диапазоне 2-4 отн. ед.

Литература

1. Казьмина О.В., Семенова В.И., Скирдин К.В. Состав сорбента и способ его получения. Патент на изобретение RU 2737728 C1, 02.12.2020. Заявка № 2020118279 от 03.06.2020

2. Semenova V.I., V.A. Kutugin, O.V. Kaz’mina (2020). Synthesis and properties of silicon-carbide-modified porous glass composite // Glass and Ceramics.2020, №77. С. 127-134.

3. Избавление от сырьевой зависимости и современные направления развития экономики России / Денисова В.Д. [и др.] // Студент года 2017. – 2017. – С. 107-109.