Исследование свойств эластомеров на основе совмещения бутадиен-нитрильного и бутадиенового каучуков

Тапыев С.А. 1, Дьяконов А.А.1,2, Охлопкова А.А.1, Спиридонов А.М.1, Петрова Н.Н.1

Студент, 5 курс специалитета

1ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет», Якутск, Республика САХА (Якутия), Россия

2Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, Якутск, Республика САХА (Якутия), Россия

E–mail: tapyev97@mail.ru

В настоящее время одной из основных проблем эксплуатации техники при экстремально низких температурах в условиях Севера является выход из строя резинотехнических изделий вследствие низкой морозостойкости и агрессивостойкости. Для решения данной проблемы проводятся исследования по поиску оптимальной рецептуры резиновой смеси, обладающей морозостойкостью и агрессивостойкостью. Ранее нами была проведена работа по совмещению изопренового и бутадиен-нитрильного каучуков в резиновой смеси [1].

Для исследования свойств эластомеров рассматривалось совмещение в резиновой смеси агрессивостойкого бутадиен-нитрильного каучука марки БНКС-18 и морозостойкого бутадиенового каучука марки СКД-В. Ингредиенты резиновой смеси: каучуки СКД-В и БНКС-18; стеариновая кислота; оксид цинка; технический углерод П-803; диафен ФП; ацетонанил; инден-кумароновая кислота; альтакс; пероксид на силикате; сера. В работе приводятся результаты исследования упруго-прочностных свойств (ISO 37-2020) и агрессивостойкости (ISO 1817-2016) эластомеров.

Таблица 1. Свойства эластомеров на основе совмещения БНКС-18 с СКД-В

| Свойства | Образцы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ℇp, % | 300 | 279 | 287 | 350 | 354 | 506 |
| fр, МПа | 12,8 | 13,7 | 14,3 | 12,6 | 10,8 | 8,9 |
| ΔQ, % | 8,3 | 18,8 | 33,0 | 48,8 | 60,9 | 88,2 |

ℇp, % - относительное удлинение при разрыве; fр, МПа - условная прочность при разрыве; ∆Q, %- степень набухания в среде масла АМГ-10.

Как видно из данных табл. 1, с увеличением содержания каучука СКД-В наблюдается существенное повышение относительного удлинения, за счет того, что резина на основе каучука СКД-В обладает повышенной эластичностью по сравнению с резиной на основе БНКС-18. При повышении содержания каучука СКД-В прочность при разрыве сначала увеличивается до резиновой смеси с соотношением БНКС-18 и СКД-В – 60 и 40 масс.ч., затем идет на спад.

Результаты изменений массы эластомеров после их выдержки в течение 3 суток в среде масла АМГ-10 при комнатной температуре показывают, что среди образцов 1–6 наименьшим изменением массы обладает эластомер на основе каучука БНКС-18. Известно [2], что полярный каучук БНКС-18 является более стойким к воздействию углеводородных сред в отличие от неполярного каучука СКД-В.

Статья подготовлена в рамках реализации государственного задания на выполнение научных исследований лабораториями под руководством молодых, перспективных исследователей в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» №121112400007-5.

Литература

- Дьяконов А. А. и др. Исследование свойств эластомеров на основе комбинации изопренового и бутадиен-нитрильного каучуков //ЮСНВ. – 2021. – №. 3.

- Корнев А.Е. Технология эластомерных материалов [Текст] / А.Е. Корнев, А.М. Буканов, О.Н. Шевердяев. – М: МГОУ, 2001.