Исследование превращения атмосферных остатков перегонки нефти в присутствии высокодисперсного суспендированного катализатора

Докучаев И.С., Максимов Н.М., Тыщенко В.А.

Аспирант, 1 год обучения

Самарский государственный технический университет,

Химико-технологический факультет, Самара, Россия

E-mail: e2.71@mail.ru

Доля тяжелой нефти, которая требует значительных капитальных и эксплуатационных затрат для глубокой переработки, постепенно увеличивается за счет высокого потребления легкой [1].

С каждым годом все более актуальным направлением развития нефтеперерабатывающей промышленности становится разработка эффективных и дешевых способов переработки нефтяных остатков, относительно применяемых в РФ процессам гидрокрекинга, каталитического крекинга и замедленного коксования [2].

Перспективным является процесс термического крекинга в присутствии суспендированного катализатора, способного проявлять активность в реакциях переноса водорода, который должен обеспечивать высокий выход светлых продуктов и их качество для внедрения в технологическую схему нефтеперерабатывающего завода, а также быть достаточно дешевым и иметь большую сырьевую базу.

В данной работе выполнено исследование активности регенерированного отработанного алюмокобальтмолибденового катализатора гидроочистки, изучено влияние технологических условий на результаты процесса термического крекинга в присутствии регенерированного катализатора гидроочистки, изучены физико-химические свойства продуктов, рассмотрена перспектива промышленного использования данного катализатора.

В качестве сырья в экспериментах был использован вакуумный газойль в присутствии 0.1 масс.% катализатора. Эксперименты проводились при давлении водорода 1,6 МПа, времени контакта 30 минут и температурах 450, 460, 470 °С.

При выявленных оптимальных условиях процесса термического крекинга (при температуре 460 °С) в присутствии катализатора получен выход 75 масс.% масс. светлых нефтепродуктов с преобладанием дизельной фракции (62.6 масс.%).

Бензиновая фракция нк-180 °С нафтенового основания, полученная в результате эксперимента, требует селективной гидроочистки или гидроочистки и повышения октанового числа на установке каталитического риформинга для получения высокооктанового компонента товарного автобензина. Дизельная фракция 180-350 °С требует гидрооблагораживания для понижения содержания серы и олефиновых углеводородов, а также некоторого снижения плотности и увеличения цетанового числа. Все продукты исследуемого процесса, исходя из анализа физико-химических свойств отдельных фракций, могут быть вовлечены в переработку, что позволяет сделать вывод о возможной перспективе использования регенерированного катализатора гидроочистки в промышленных термодеструктивных процессах переработки вакуумного газойля и тяжелых нефтяных остатков.

Литература

1.Хаджиев С.Н. Наногетерогенный катализ новый сектор нанотехнологий в химии и нефтехимии.Нефтехимия. 2011. №1. С. 3-16.

2. Коптенармусов В.Б., Катков А.Л., Малов Е.И., Пимерзин А.А., Занозина И.И., Цветков В.С. Крекинг вакуумных погонов в режиме каталитического низкотемпературного термокрекинга в присутствии катализатора КМК-10. Нефтепереработка и нефтехимия. 2016. № 1. C. 20-25.