Получение оксидных соединений висмута на твердом носителе с использованием переменного асимметричного тока

Финаева О.А.

Студент 3 года обучения

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)

имени М.И. Платова,

Технологический факультет, Новочеркасск, Россия

E–mail: olya.finayeva.01@bk.ru

В настоящее время мягкие магнитные материалы играют ключевую роль в области создания устройств для высокоэффективного преобразования энергии. Они должны обладать комплексом физико-химических свойств, в том числе и магнитных, а также иметь высокие механические характеристики. Одними из перспективных материалов следует считать композиты на основе оксида висмута Bi2O3, которые обладают целым рядом преимуществ по сравнению с другими материалами, включая высокие удельное сопротивление и проницаемость, низкую коэрцитивную силу и низкие потери [1].  В данной работе приведены результаты исследований возможности получения оксидных соединений висмута на поверхности стали с использованием метода нестационарного электролиза.

Рис.1. Дифрактограммы полученных покрытий, термообработанных при разных температурах: 1 – без термообработки, 2 – при 300 ºC, 3 – при 500 ºC, 4 – при 800 ºC

Полученные покрытия подвергали термообработке при разных температурах (рис. 1). После термообработки удалось идентифицировать металлический и моноклинный оксид висмута (III) α-Bi2O3. Результаты магнитных измерений показали, что полученные покрытия являются типичными диамагнетиками.

Автор выражает благодарность научному руководителю - к.т.н., доценту Храменковой А.В. за консультации при выполнении работы.

Литература

1. Wangchang, L.I., Wanjia, L.I., Yao, Y., et al. Magnetic and Mechanical Properties of Iron-Based Soft Magnetic Composites Coated with Silane Synergized by Bi2O3 // Electronic Materials. 2021. V. 50. N. 4. P. 2425–2435.