Изучение влияния добавок шунгита на физико-механические характеристики нефтяных битумов

Абдихан Д.Б.

Студент, 3 курс бакалавриата

Казахский национальный университет имени аль-Фараби,

Факультет химии и химической технологии, Алматы, Казахстан

dimash.abdixan02@gmail.com

Научные руководители: Кенжегалиева А.Р., Онгарбаев Е.К.

Erdos.Ongarbaev@kaznu.edu.kz

Продление сроков службы дорожных асфальтобетонных покрытий является в настоящее время одной из важнейших задач в области развития и совершенствования сети автомобильных дорог. Исследование влияния модификаторов и разработка новых технологий устройства высококачественных и долговечных асфальтобетонных покрытий является актуальной проблемой.

Шунгит является уникальным природным углеродсодержащим композитом, состоящим из аморфного углерода, чрезвычайно активного в окислительно-восстановительных реакциях, двуокиси кремния, а также оксидов алюминия, железа, кобальта, ванадия, титана и других.

Целью работы является рассмотрение возможностей применения шунгитовых пород месторождения Коксу в качестве добавок к битумам и асфальтобетонным смесям для устройства дорожных покрытий.

На данный момент проведены эксперименты по измельчению путем механохимической активации образцов шунгитовых пород месторождения Коксу и их использованию в качестве добавок для улучшения физико-механических характеристик нефтяного дорожного битума БНД 100/130.

В работе использованы 2 образца шунгита марки «Таурит»: ТС – сланцевый и ТК – карбонатный. Были получены тонкодисперсные образцы шунгита размерами 20 мкм и 5 мкм путем механохимического измельчения. Измельчение проводилось при соотношении образца шунгита и шаров 1:1 с скоростью вращения 750 об/мин в течение 20 мин. Смешивание образцов шунгита с битумом проводилось при температуре 180 (С в течение 1 ч. В таблице приведены основные физико-механические показатели битума до и после добавки образцов шунгита разного происхождения и размера. Как видно из табличных данных, при добавлении шунгита наблюдается изменение характеристик битума: температура размягчения повышается, глубина проникновения иглы и растяжимость снижается.

Таблица – Характеристики битума БНД 100/130 с добавкой шунгита

| Образец | Температура размягчения по КиШ, (С | Глубина проникновения иглы при 25 (С, 0,1 мм | Растяжимость, см |
| --- | --- | --- | --- |
| Битум БНД 100/130 | 46,9 | 140,6 | 111,6 |
| Битум+1% шунгит ТС, 1 мм | 49,9 | 124,1 | 68,9 |
| Битум+1% шунгит ТК, 1 мм | 50,3 | 108,0 | 82,7 |
| Битум+1% шунгит ТС, 20 мкм | 49,7 | 111,7 | 79,1 |
| Битум+1% шунгит ТК, 20 мкм | 50,0 | 126,8 | 97,3 |
| Битум+1% шунгит ТС, 5 мкм | 49,6 | 113,5 | 77,6 |
| Битум+1% шунгит ТК, 5 мкм | 49,5 | 115,3 | 66,7 |