Разработка и характеризация новых ультрафильтрационных мембран на основе полиакрилонитрила

Корняк А.С.,1 Кузьминова А.И.,1,2 Дмитренко М.Е.,1,2 Золотарев А.А.,1,2

Пенькова А.В.1,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия

2Научно-технологический университет «Сириус»,

Сочи, Россия

E-mail: kornyaksandra@gmail.com

Ультрафильтрация относится к процессам устойчивого развития и является наиболее активно применяемым мембранным методом в различных областях промышленности (пищевая, химическая, микробиологическая, водоподготовка и др.). В связи с ее активным использованием требуется создание новых ультрафильтрационных мембран с улучшенными транспортными и противообрастающими свойствами. Полиакрилонитрил (ПАН) как полимер, часто используемый в производстве ультрафильтрационных мембран, был использован в качестве мембранной матрицы. Но у мембран на основе ПАН есть главный недостаток: снижение производительности фильтрации из-за значительного загрязнения мембраны. Для решения этой проблемы к ПАН-мембране были применены различные стратегии модификации фотокатализатором оксидом титана (TiO2).

В данной работе разработаны ультрафильтрационные мембраны на основе ПАН, модифицированного оксидом титана различными способами (методы ex situ и in situ, поверхностная модификация). Мембраны на основе ПАН были исследованы с помощью ЯМР-спектроскопии, сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии, экспериментов по набуханию и измерения угла мачивания. Характеристики мембраны и устойчивость к обрастанию под действием УФ-облучения были протестированы при ультрафильтрации промышленно важных исходных смесей (раствор бычьего сывороточного альбумина (БСА) и смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ)). Было получено, что модифицирование оксидом титана значительно улучшает транспортные и противообрастающие свойства мембран на основе ПАН.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, НТУ «Сириус», ОАО «РЖД» и Образовательного Фонда «Талант и успех» в рамках научного проекта № 20-38-51022.  Экспериментальная часть проводилась при участии ресурсных центров: Междисциплинарный ресурсный центр по направлению «Нанотехнологии», Термогравиметрические и калориметрические методы исследования, Криогенный отдел, Магнитно-резонансные методы исследования, Инновационные технологии композитных наноматериалов, Рентгенодифракционные методы исследования, Методы анализа состава вещества, Наноконструирование фотоактивных материалов Санкт-Петербургского Государственного Университета.