Политрициклононены, содержащие в боковой цепи триалкоксисилильные группы с длинными алкильными фрагментами: синтез и газотранспортные свойства

Алентьев Д.А.

Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук,
Москва, Россия

E–mail: d.alentiev@ips.ac.ru

Полимеры на основе замещённых норборненов – удобные объекты для изучения фундаментальных взаимосвязей между строением полимеров и их прикладными свойствами из-за таких особенностей, как: синтетическая доступность норборненов, их высокая полимеризационная активность, возможность полимеризации по различным направлениям. Эти особенности позволили исследователям в последние несколько лет синтезировать широкий спектр полинорборненов с перспективными, а в ряде случаев – рекордно высокими газотранспортными характеристиками [1]. Одними из наиболее перспективных оказались аддитивные полинорборнены (в том числе политрициклононены), содержащие в боковой цепи заместители с триалкоксисилильными группами. Полимеры этого класса обладают высокой селективностью разделения CO2/N2 в сочетании с высокой проницаемостью по CO2, высокой селективностью разделения углеводородов, контролируемой растворимостью (до 50 по паре газов н-бутан/метан), стабильностью газотранспортных свойств во времени [2-4]. Исследования влияния длины алкильного фрагмента в триалкоксисилильной группе на свойства этих полимеров позволили выявить, что наиболее высокими селективностями разделения углеводородов обладают полимеры с более длинными алкильными фрагментами. Однако эти исследования ранее ограничивались лишь алкильными группами длиной от одного до четырёх атомов углерода. В настоящей работе были синтезированы трициклононены с триалкоксисилильными заместителями, содержащими ещё более длинные алкильные группы, а также изучена их аддитивная полимеризация (Схема 1).

Схема 1.

В результате были найдены оптимальные условия полимеризации, при которых с высокими выходами образуются высокомолекулярные продукты. Синтезированные аддитивные поли(три(н-алкокси)силилтрициклононены) с длинными алкильными фрагментами оказались высокоэластическими и некристаллическими полимерами. Исследования газотранспортных свойств синтезированных полимеров показали, что они так же, как и аналогичные полимеры с более короткими алкильными фрагментами, обладают высокой селективностью разделения углеводородов, контролируемой растворимостью. С увеличением длины алкильного фрагмента наблюдается тенденция к увеличению этой селективности, а также проницаемости по углеводородам C2+.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-1514.2022.1.3.

Литература

1. Wang X., Wilson T. J., Alentiev D. et al. // Polymer Chemistry 2021, vol. 12, p. 2947-2977.

2. Alentiev D.A., Egorova E.S., Bermeshev M.V. et al. // J. Mater. Chem. A 2018, vol. 6, p. 13393-13408.

3. Sundell B.J., Lawrence III J.A., Harrigan D.J. et al. // RSC Adv. 2016, vol. 6, p. 51619.

4. Maroon C.R., Townsend J., Higgins M.A. et al. // J. Membr. Sci. 2020, vol. 595, p. 117532.