Разработка методов получения наночастиц PLGA с оболочкой из альбумина

Котова Ю. О.,1 Осипова Н. С.1

Аспирант, 1 года обучения

1Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева,

факультет химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов, Москва, Россия

E-mail: juliakot1412@gmail.com

Наночастицы (НЧ) на основе сополимера молочной и гликолевой кислот (PLGA) считаются одной из наиболее перспективных систем для доставки лекарственных веществ (ЛВ) [1]. Гидрофилизация их поверхности позволяет снижать адсорбцию белков плазмы при внутривенном введении НЧ, а также пролонгировать циркуляцию НЧ [2].

Целью данной работы являлось формирование гидрофильной белковой оболочки на поверхности НЧ PLGA. В качестве агента для гидрофилизации поверхности был выбран человеческий сывороточный альбумин (ЧСА). Для получения НЧ использовали PLGA с карбоксильными концевыми группами и молекулярной массой 44кДа. НЧ получали методом эмульгирования с последующим удалением растворителя.

Для образования альбуминовой оболочки на поверхности НЧ использовали различные способы: инкубация НЧ с альбумином (метод сорбция) in vitro, конъюгирование альбумина с кислотными группами полимера на поверхности НЧ (конъюгация), добавление альбумина во время образования НЧ в качестве эмульгатора (метод иммобилизации). После образования альбуминовой оболочки остаточный альбумин удаляли центрифугированием и затем НЧ лиофильно высушивали. Методом динамического рассеяния света измеряли средний гидродинамический диаметр НЧ (Zave), индекс полидисперсности (PDI) и распределение по объему (Vol). Содержание альбумина в НЧ определяли косвенно по разнице между введенным количеством ЧСА и найденным в супернатантах, отобранных в процессе удаления остаточного ЧСА, и относили его к содержанию полимера, определенному методом капиллярного зонального электрофореза (КЭФ). Параметры НЧ с альбуминовой оболочкой представлены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры НЧ с альбуминовой оболочкой, полученной различными методами

| Метод | Zave, нм | PDI | Vol, нм | Содержание ЧСА/мг полимера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иммобилизация ЧСА при получении НЧ | 131.6±0.8 | 0.069±0.014 | 130 (100%) | 0.3 |
| Сорбция ЧСА на поверхности НЧ | 135.8±1.6 | 0.085±0.046 | 134 (100%) | 0.1 |
| Конъюгация ЧСА на поверхности НЧ | 144.0±4.8 | 0.186±0.023 | 138 (100%) | 0.6 |

Средний размер НЧ без оболочки составил 115 нм,  PDI – 0.09, Vol = 103 нм. Было установлено, что наличие оболочки увеличивает средние размеры НЧ. При этом конъюгация альбумина на поверхности НЧ значительно увеличивает их средние размеры в то время как метод сорбции и иммобилизации ЧСА дают НЧ с соизмеримыми размерами. Также метод конъюгации позволяет получать НЧ с большим содержанием альбумина на мг полимера. Полученные данные могут быть использованы далее для создания НЧ с длительной циркуляцией в кровотоке.

Литература

1.Manoochehri S. et al. Surface modification of PLGA nanoparticles via human serum albumin conjugation for controlled delivery of docetaxel // DARU Journal of Pharmaceutical Sciences. 2013. Vol. 21. № 1. P. 58.

2.Dinarvand R. et al. Polylactide-co-glycolide nanoparticles for controlled delivery of anticancer agents. // International journal of nanomedicine. 2011. Vol. 6. P. 877–895.