Биогенные наночастицы серебра и сульфида кадмия как функциональные противомикробные агенты нового поколения

Власова А.Ю.1, Журавлева О.А.2, Кулигин В.С.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1«РТУ МИРЭА», Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2НИЦ «Курчатовский институт», Курчатовский комплекс генетических исследований (ГосНИИгенетика), Москва, Россия

E-mail: a.y.vlasova@yandex.ru

В настоящее время для производства функциональных наночастиц различного химического состава является востребованным «зеленый» подход, основанный на восстановлении и стабилизации наноструктур биосубстратами – бактериями, грибами, экстрактами растений – в присутствии ионов металлов и источников серы. Ключевым преимуществом биосинтезированных нанокристаллов является наличие биоорганического покрытия, способствующего их стабилизации и биосовместимости, что важно для биомедицины [1].

Целью работы являлась оценка биоцидной активности наночастиц серебра и сульфида кадмия (NPsAg, NPsCdS), синтезированных в присутствии бактериальных клеток Bacillus subtilis 168, в отношении модельных тест-штаммов микроорганизмов – грамотрицательной бактерии Shewanella oneidensis MR-1 (В-9861) и грамположительных B. subtilis 168 (В-7360), Bacillus licheniformis (В-10956).

Эксперименты проводили с использованием чашек Петри методом диффузии NPs в 0.8 % агар, содержащий суспензии клеток соответствующей тест-культуры. В лунки (диаметр 8 мм) вносили по 50 мкл образцов водной суспензии NPsAg, NPsCdS в концентрациях 2.0 и 3.0 мг/мл, соответственно. В качестве контроля использовали стерильную воду. Инкубация составляла 24–48 ч при оптимальных температурах роста микроорганизмов (30 и 37 °С). Биоцидную активность биогенных NPs оценивали по величине зоны ингибирования тест-культуры (Таблица 1).

Характер ингибирования тест-культур наночастицами различался наличием двух зон подавления для NPsAg (прозрачная/мутная зоны) и одной прозрачной зоной для NPsCdS. Грам(+) бактерии рода Bacillus оказались чувствительными как к NPsAg, так и к NPsCd, тогда как грам(–) S. oneidensis восприимчива только к действию NPsAg.

Таким образом, биогенные наночастицы серебра и сульфида кадмия могут быть востребованы в качестве функциональных противомикробных агентов нового поколения.

Таблица 1. Зоны подавления роста тест-культур NPsAg, NPsCdS

| Тест-штаммы | NPsAg | NPsCdS |
| --- | --- | --- |
|  | Зоны ингибирования (мм) |
| B. licheniformis В-10956 | 15/22 ± 1.0 | 28 ± 2.0 |
| B. subtilis 168 В-7360 | 12/22 ± 2.0 | 18 ± 1.0 |
| S. oneidensis MR-1 В-9861 | 14 ± 1.0 | 0 |

Примечание. Эксперимент проведен в трех независимых повторах.

Исследование поддержано государственным заданием НИЦ «Курчатовский институт» № АААА-А20-120093090016-9.

Литература

1. Gahlawat G., Choudhury A.R. A review on the biosynthesis of metal and metal salt nanoparticles by microbes // RSC Adv. 2019. Vol. 9. P. 12944-12967. doi: 10.1039/C8RA10483B