Применение конъюгата полоксамера Р188 с родамином Б

в качестве флуоресцентной метки для визуализации биораспределения

наночастиц PLGA

Бейгуленко Д.В., Семёнкин А.С., Малиновская Ю.А., Ковшова Т.С., Гельперина С.Э.

Студент, 2 курс магистратуры

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

факультет химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов, Москва, Россия

E-mail: beigulenkodm@gmail.com

Полоксамеры (плюроники), представляющие собой амфифильные блок-сополимеры полиэтиленоксида (РЕО) и полипропиленоксида (РРО), нашли широкое применение в области создания различных систем доставки лекарственных веществ (ЛВ) [1]. В частности, покрытие наночастиц (НЧ) из сополимера молочной и гликолевой кислот (PLGA) полоксамером 188 (Р188, РЕО80-РРО27-РЕО80) позволяет им преодолевать гематоэнцефалический барьер и доставлять связанное с ними ЛВ непосредственно в головной мозг [2].

Одним из наиболее мощных инструментов для детального изучения биораспределения систем доставки является интравитальная флуоресцентная микроскопия. Для использования этого метода в случае PLGA НЧ, покрытых Р188, необходимо введение в состав Р188 флуоресцентной метки. Цель настоящей работы – разработка метода получения конъюгата полоксамера Р188 с флуоресцентным красителем родамином Б (P188-RhB) (схема 1) и изучение его сорбции на PLGA НЧ.

Схема 1. Синтез конъюгата полоксамера Р188 с родамином Б

Для конъюгации Р188 с красителем использовали карбодиимидный метод. Конъюгация приводила к незначительному снижению критической концентрации мицеллообразования (ККМ) Р188 и способствовала его сорбции на PLGA НЧ (таблица 1). Для изучения внутриклеточного распределения методом лазерной конфокальной флуоресцентной микроскопии использовали систему с двойной меткой: НЧ получали из PLGA, меченного красителем Cy5 (PLGA-Cy5), затем покрывали их P188-RhB. Эксперименты in vitro показали высокую степень колокализации P188-RhB и PLGA-Cy5. Таким образом, конъюгат Р188 с родамином Б (P188-RhB) является удобной меткой для визуализации биораспределения исследуемых НЧ.

Таблица 1. ККМ и сорбция на НЧ PLGA Р188 и P188-RhB

| Полимер | ККМ, мг/мл | Сорбция через 30 мин инкубирования НЧ PLGA в 1 % растворе полоксамера, мкг/мг PLGA |
| --- | --- | --- |
| Р188 | 3.1 | 7.72 ± 5.45 |
| P188-RhB | 1.0 | 22.43 ± 0.57 |

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Министерства образования и науки № 075-15-2020-792 (уникальный идентификатор RF-190220X0031).

Литература

1. Zarrintaj P., Ramsey J.D., et. al. Poloxamer: a versatile tri-block copolymer for biomedical applications // Acta Biomater. 2020. Vol. 110. P. 37–67.

2. Maksimenko O., Malinovskaya Y., et al. Doxorubicin-loaded PLGA nanoparticles for the chemotherapy of glioblastoma: towards the pharmaceutical development // Int. J. Pham. 2019. Vol. 572. P. 118733.