Сверхбыстрая модуляция оптического пропускания при возбуждении плазмонных решеточных мод в метаповерхности на основе Bi:YIG-Au

Сафиуллин Д.А., Останин Г.С., Кирьянов М.А., Мусорин А.И., Долгова Т.В., 
Федянин А.А.

Студент, 3 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: safiullin@nanolab.phys.msu.ru

В настоящее время, чтобы исследовать сверхбыстрые процессы, используется модуляция свойств материала с помощью мощных лазеров. Для изучения таких процессов используется методика «зонд-накачка». Ультракороткий лазерный импульс большой пиковой мощности вызывает в металлах нагрев электронного газа и изменение диэлектрической проницаемости [3]. Вследствие этого на субпикосекундном масштабе изменяется коэффициент пропускания. Для регистрации изменений измеряется дифференциальный коэффициент пропускания, который определяется как

где  и  – коэффициенты пропускания при наличии и отсутствии импульса накачки соответственно. Воздействие лазерного излучения на массив из пространственно упорядоченных наночастиц вызывает возбуждение поверхностных решеточных резонансов (ПРР). Возбуждение ПРР и других резонансных мод приводит к усилению сверхбыстрой модуляции оптических свойств [1].

В настоящей работе исследовались спектры дифференциального пропускания методикой «зонд-накачка» при разных временах задержки для магнитоплазмонной метаповерхности на кварцевой подложке. Образец представляет собой двумерную периодическую квадратную решетку из золотых наносфер, покрытых слоем висмут-замещенного железо-иттриевого граната (Bi:YIG). Магнитооптические свойства образца исследовались в работе [2]. Также была исследована зависимость дифференциального коэффициента пропускания от интенсивности падающего излучения.

Были измерены зависимости нормированного изменения коэффициента пропускания образца под действием лазерного импульса ΔT/T от плотности энергии в диапазоне от 0,1 до 0,8 мДж/см2 при различных длинах волн и времён задержки (рис.1.а). В спектре дифференциального коэффициента пропускания (рис.1.б) присутствует несколько резонансных особенностей: на 530 нм – квази-волноводная мода в слое граната, на 615 нм и на 730 нм – квадрупольный и дипольный решеточные плазмонные резонансы в золотых наносферах соответственно. Также было показано, что при нормальном падении пучка зонда импульс накачки оказался в резонансе. При полярном и азимутальном углах в 18 градусов импульс накачки не проявлял резонансных эффектов.  Форма спектра ΔT/T при этих углах аналогична, однако при одинаковой мощности эффект для непрямого падения проявляется примерно в 3 раза слабее.

Литература

[1] Gregory V Hartland, Optical studies of dynamics in noble metal nanostructures // Chem. Rev. – 2011. – Vol. 111, 6.– p. 3858–3887.

[2] Musorin A. I. et al. Tunable multimodal magnetoplasmonic metasurfaces //Appl. Phys. Lett. – 2019. – Т. 115. – №. 15. – С. 151102.

[3] Sun C.K. et al. Femtosecond investigation of electron thermalization in gold // Phys. Rev. B – 1993. – Vol. 48, p. 12365.

# Text boxes

Рис. 1. а) ΔT/T от плотности энергии пучка накачки при разных длинах волн пучка зонда и времён задержки; б) спектр ΔT/T при разных временах задержки