Численное исследование электрооптической модуляции света с помощью метаповерхностей на основе арсенида галлия

Машаров Н.Д.*, Ибрагимов А.А., Шорохов А.С.

*Студент 3 курса

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

физический факультет, кафедра квантовой электроники, Москва, Россия

e-mail: masharov@nanolab.phys.msu.ru

Оптические метаповерхности являются предметом серьезных исследований и используются в различных приложениях из-за их уникальной способности управлять электромагнитными волнами [1]. Эти плоские оптические элементы созданы из массивов металлических или полупроводниковых субволновых структур, которые могут создавать изменения в амплитуде, фазе и поляризации световых волн. Но, несмотря на серьезные исследования в данной области, большинство метаповерхностей, которые существуют сегодня, являются статичными, их оптические свойства полностью определяются на этапе производства [2]. Важной задачей является создание перестраиваемых метаустройств в зависимости от внешних параметров. Управление метаповерхностями может быть осуществлено с помощью жидких кристаллов, механической деформации, материалов с фазовым переходом [3], а также с помощью инжекции свободных носителей путем оптических импульсов [4], либо с помощью приложения внешнего электрического поля [5]. В данной работе рассматривается численное исследование последнего из перечисленных способов — управление с помощью приложенного напряжения. Метаповерхности, обладающие возможностью изменения своих оптических свойств с помощью такого механизма, могут оказаться востребованными в прикладной фотонике.

В данной работе было проведено численное исследование структур двух геометрий при изменении в них концентрации носителей с помощью программного пакета Lumerical FDTD. Первая геометрия представляет собой субволновой массив цилиндрических отверстий, протравленных в структуре типа p-AlGaAs/i-GaAs/n-AlGaAs. Данная структура отличается сравнительной простотой изготовления. Во второй геометрии цилиндрические отверстия заменяются на прямоугольные вырезы, что должно обеспечивать более значительные изменения оптического отклика [6]. Кроме того, данная геометрия позволит управлять не только интегральной величиной энергии отраженной электромагнитной волны, но и ее распределением в пространстве, что может быть актуально для таких приложений, как сканеры лазерного луча в лидарах. В качестве основного материала гетероструктуры в задаче используется GaAs, так как данный элемент отличается значительными изменениями оптических свойств при инжекции носителей.

Рис. 1. Схемы двух вариантов геометрий метаповерхности

Изменения в спектре отражения при инжекции носителей в первой геометрии наблюдаются в оптическом диапазоне электромагнитных волн, вблизи λ = 580 нм. Но наибольший интерес в обоих геометриях представляет спектральная область λ = 900 нм, так как в данной области арсенид галлия приобретает свойство оптической прозрачности, а изменение показателя преломления и поглощения при инжекции носителей максимально.

Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем для выбора оптимальных геометрических параметров структуры и последующего изготовления экспериментальных образцов перестраиваемых оптических метаповерхностей для эффективного управления светом в прикладных задачах фотоники.

Список литературы

[1]. Aobo Li, Shreya Singh and Dan Sievenpiper., “Metasurfaces and their applications”, Nanophotonics, 0120 (2017);

[2]. Amr M. Shaltout, Vladimir M. Shalaev et al., “Spatiotemporal light control with active metasurfaces”, Science, 364(6441) (2019);

[3]. Sergey Kruk et al., “Functional Meta-Optics and Nanophotonics Governed by Mie Resonances”, ACS Photonics 4(11), 2638-2649 (2017);

[4]. Maxim R. Shcherbakov et al., “Ultrafast all-optical tuning of direct-gap semiconductor metasurfaces”, Nat. Commun. 8, 17 (2017);

[5]. Weifeng Zhang1 and Jianping Yao, “A fully reconfigurable waveguide Bragg grating for programmable photonic signal processing”, Nat. Commun. 9, 1396 (2018);

[6]. Mark Lawrence, David R. Barton III et al., “High quality factor phase gradient metasurfaces”, Nat. Commun. 15, 956–961 (2020).