Усиление магнитооптического эффекта с помощью эффекта Гуса-Хенхен в магнитоплазмонных кристаллах.

Неровная А.А.1, Макарова А.В.2 , Фролов А.Ю.1, Гулькин Д.Н.1,Шарипова М.И.1, Соболева И.В.1, Попов В.В.1, Федянин А.А.1

Студентка, 3 курс бакалавриата

1Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

2ФГБОУ ВО Курская ГСХА, г. Курск, Россия

nerovnaya@nanolab.phys.msu.ru

В настоящее время одним из основных направлений  в современной нанофотонике является  изучение оптических эффектов в наноструктурах, позволяющих управлять светом при помощи внешних воздействий. К ним относится и эффект Гуса – Хенхен (ГХ) [1], который представляет собой продольный сдвиг отраженного луча относительно положения, определяемого геометрической оптикой при полном внутреннем отражении.

Одним из способов усиления эффекта Гуса-Хенхен является возбуждение поверхностных плазмонов-поляритонов (ППП) [2], которые осуществляют дополнительный перенос энергии на границе раздела металла и диэлектрика. Как оказалось, плазмонные кристаллы с добавлением магнитных материалов позволяют модулировать волновой вектор ППП с помощью внешнего магнитного поля. Магнитное поле, приложенное к магнитоплазмонным кристаллам, приводит к возникновению недиагональных членов в их тензоре диэлектрической проницаемости. Поскольку ППП чувствительны к изменениям параметров сред, в которых они распространяются, то происходит модификация волнового вектора ППП: ksp(H) = ksp(0) + ∆k(H). В статье [3] экспериментально показали, что возбуждение поверхностных плазмонов при приложении магнитного поля в экваториальной геометрии, является причиной усиления экваториального магнитооптического эффекта Керра (ЭМОЭК) (=(R(H)-R(-H))/R(0) – проявляющегося в модуляции интенсивности отраженного света. В области возбуждения поверхностных плазмонов наблюдалось увеличение δ примерно на один порядок величины по сравнению с эффектом в тонкой пленке никеля.

В последнее время появились работы, в которых пытались объединить магнитооптическую активность для возможности управления эффектом ГХ.  В работе [4] впервые экспериментально продемонстрировали магнитооптический эффект ГХ (МОГХ) вблизи ППП резонанса на призме ВК7 и последующих слоев железа и серебра. МОГХ представлял собой изменение величины эффекта ГХ при приложении экваториального магнитного поля. Максимальный рассчитанный сдвиг MOГХ составил 250 нм. Поскольку эффект MOГХ более чувствителен к показателю преломления образца, чем сдвиг ГХ, он может быть применен как способ определения показателя преломления.

В данной работе мы покажем, что эффект ГХ в магнитоплазмонных кристаллах можно использовать для усиления ЭМОЭК. Продемонстрированный совместный эффект ГХ- ЭМОЭК открывает возможности для будущих применений с биосенсорами и функционально оптическими устройствами.

В ходе эксперимента были измерены  и построены угловые зависимости эффекта ГХ и ЭМОЭК. В качестве образца использовалась периодическая решетка из никеля – магнитоплазмонный кристалл (МПК).  Период и высота решетки составляют d = 600 ± 5 нм, h = 115 ± 5 нм.

График экспериментальной и рассчитанной угловой зависимости коэффициента отражения представлены на рис. 1. На графике в окрестности угла падения 24º наблюдается резкий минимум в коэффициенте отражения. Это связано с аномалией Вуда, которая объясняется возбуждением ППП. На основе этих данных, можно сделать вывод, что угол 24º является резонансным. Далее можно увидеть небольшой пик в области 25º - 26º Это проявление аномалии Рэлея, которая заключается в распространении дифракционного порядка по поверхности образца.

Экспериментально полученные графики ГХ-ЭМОЭК и сечения изображения пучка представлены на рис. 2. Значения ГХ-ЭМОЭК определялось по формуле : (I(-H)-I(H))/I(-H)+I(H)  ,  где I(H) интенсивность вдоль сечения отраженного пучка при приложении магнитного поля. Максимальная модуляция интенсивности, как и ожидалось, наблюдалась вблизи резонансной области 23º - 24º. Ее значение около 4%. Так же можно заметить, что даже незначительное изменение угла падения пучка на 0.5° может кардинально повлиять на ГХ-ЭМОЭК.  Изменение знака обусловлено резкой сменой угловой зависимости коэффициента отражения от монотонного убывания на возрастание вблизи возбуждения ППП. При воздействии магнитного поля, происходит спектральное смещение коэффициента отражения, что приводит к изменению знака модуляции коэффициента отражения слева и справа от минимума.

Таким образом, в ходе работы было экспериментально обнаружено, усиление ЭМОЭК может происходить с помощью эффекта ГХ в магнитоплазмонных кристаллах при возбуждении ППП.

Литература

[1]  F. Goos and H. Hänchen. A new and fundamental experiment on total reflection // Ann. Phys. (Leipzig). 1947. 1, 333

[2] William L. Barnes, Alain Dereux & Thomas W. Ebbesen.  Surface plasmon

subwavelength optics // Nature. 2003. 424, 824-827.

[3]  A. A. Grunin, et al. Surface-plasmon-induced enhancement of magneto-optical Kerr effect in all- nickel subwavelength nanogratings // Appl. Phys. Lett. 2010. 97.

[4] T. Tang, et al. Weak measurement of magneto-optical Goos-Hänchen effect // Opt. Express. 2019. 27-13.

# Text boxes

Рис. 1. Угловая зависимость коэффициента отражения

Рис. 2. Графики сечений изображений пучков (красная кривая) и ГХ-ЭМОЭК (синяя кривая)