4-кубитный чип на трансмонах с перестраиваемой силой связи

Егорова Е.Ю.3,1,2, Казьмина А.С. 3,2, Беседин И.С. 1,2, Калачева Д.А. 4,3,2

аспирант, студент, научный сотрудник, аспирант,

1Российский квантовый центр, Москва, Россия

2Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия

3Московский физико-технический институт, Москва, Россия

4Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

E–mail: yelena.egorova@phystech.edu

Сверхпроводниковый кубит является многообещающей основой для построения масштабируемого квантового компьютера. При экспериментально осуществимой квантовой коррекции ошибок[2] становится возможным создание квантового процессора, на котором вычислительные задачи решаются гораздо быстрее, чем на классическом.

В данной работе описаны экспериментальные образцы, потенциально пригодные для создания 4-кубитного квантового процессора. Образцы состоят из четырех концентрических трансмонов[1] с индивидуальными считывающими резонаторами и четырех элементов связи. Каждый резонатор соединен с передающей линией через фильтры Парселла. Дизайны образцов (рис. 1) имеют несколько особенностей. Во-первых, силу взаимодействия между концентрическими трансмонами можно варьировать благодаря элементу связи, первая мода которого перестраивается [3,4]. При установлении определенного значения магнитного потока в элементе связи возможно отключение взаимодействия между трансмонами. Следующая особенность образцов – это использование дополнительного джозефсоновского перехода к СКВИДу трансмона, что уменьшает частотный диапазон кубита и снижает потоковый шум в нем. Помимо этого, потоковая линия смещения связана со СКВИДом трансмона напрямую, что позволяет снизить перекрестные помехи. Оптические фотографии двух образцов представлены на рис. 2. Они отличаются распределением резонаторов и фильтров Парселла на чипе, устройством элемента связи и расположением джозефсоновских контактов относительно потоковой линии смещения.

Рис. 1. Фрагменты двух дизайнов образцов. а) Сверху вниз: передающая линия на отражение, 2 фильтра Парселла, 2 считывающих резонатора и пара концентрических трансмонов, соединенных через перестраиваемый каплер. б) Сверху вниз: передающая линия на отражение, фильтр Парселла, считывающий резонатор, 2 концентрических трансмона, соединенных через модифицированный перестраиваемый элемент связи

Рис.2. Фотография двух 4-кубитных дизайнов чипа в держателе образца. Размеры чипа составляют 5 мм х 5 мм.

Первые экспериментальные результаты включают в себя спектроскопические и импульсные измерения чипа первого варианта дизайна. Полученные времена релаксации свидетельствуют об усиленном затухании возбуждения кубита через индуктивно связанную линию смещения потока из-за зависимости от ориентации асимметричного SQUID по отношению к линии. В настоящее время проводятся измерения чипа второго варианта дизайна. Оба образца были изготовлены в  Центре коллективного пользования МФТИ.

Литература

- Braumüller J. et al. Concentric transmon qubit featuring fast tunability and an anisotropic magnetic dipole moment //Applied Physics Letters. – 2016. – Т. 108. – №. 3. – С. 032601.

- Gong M. et al. Experimental exploration of five-qubit quantum error-correcting code with superconducting qubits //National Science Review. – 2022. – Т. 9. – №. 1. – С. nwab011.

- McKay D. C. et al. Universal gate for fixed-frequency qubits via a tunable bus //Physical Review Applied. – 2016. – Т. 6. – №. 6. – С. 064007.

- Mundada P. et al. Suppression of qubit crosstalk in a tunable coupling superconducting circuit //Physical Review Applied. – 2019. – Т. 12. – №. 5. – С. 054023.