Определение фотофизических параметров нанокомлексов лантаноидов 
с антистоксовой люминесценцией по зависимостям интенсивности люминесценции от интенсивности лазерного возбуждения

Филиппова Е.А1., Сарманова О.Э.2

1студент 1 курса магистратуры, 2аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: filippova.ea17@physics.msu.ru

В современной медицине и биологии все более важное место занимают нанотехнологии. Для использования новых медицинских наноматериалов необходима возможность их наблюдения и контроля на клеточном уровне – «визуализация» наноагентов. Чаще всего используется оптическая визуализация наночастиц. Одним из наиболее перспективных подходов в этой области является использование частиц с антистоксовой люминесценцией.

Данная работа посвящена изучению фотофизических процессов и определению их ключевых параметров (таких как квантовый выход люминесценции, времена жизни энергетических уровней, сечение поглощения) в нанокомплексах лантаноидов с антистоксовой люминесценцией с целью оценки перспектив их дальнейшего применения. В качестве объектов исследования выступали суспензии комплексов NaYF4:Yb3+,Tm3+ в ДМСО. На основании построенной модели процессов, протекающих в комплексах, была сформирована система кинетических уравнений, описывающая населенность электронных уровней в системе NaYF4:Yb3+,Tm3+:

где  – населенности основного и возбужденного состояния иона Yb3+, соответственно;  – населенности основного, первого и второго возбужденного состояния иона-активатора; 𝜎 – сечение поглощения иона Yb3+; 𝜌 – поток фотонов возбуждающего излучения; 𝜏1 и 𝜏2 – времена жизни уровней 1 и 2 иона - активатора, включающие вклады излучательного и безызлучательного механизмов релаксации; 𝜏Yb1 – время жизни возбужденного состояния иона Yb3+; С0, С1 – константы скорости процессов безызлучательной передачи энергии от иона Yb3+ иону-активатору.

Данная система уравнений была решена в пакете Wolfram Matematica. Временные зависимости населенностей уровней интегрировались по времени, затем рассчитывались значения интенсивности антистоксовой люминесценции исследуемых наночастиц. Далее  было проведено сравнение теоретической и экспериментальной зависимостей интенсивности антистоксовой люминесценции от значений интенсивности падающего лазерного излучения с целью уточнения некоторых параметров модели (константы скорости безызлучательной передачи энергии между ионами, времен жизни уровней и т.д.) Для этого была экспериментально получена зависимость интенсивности полосы люминесценции Tm3+ с максимумом в районе 800 нм от интенсивности возбуждающего излучения. На основании полученных результатов были определены такие фотофизические параметры комплексов, как квантовый выход люминесценции и времена жизни энергетических уровней ионов.

Работа выполнена при поддержке программы развития междисциплинарной научно-образовательной школы Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина»  и фонда «Базис»: проект №21-2-9-21-1 (Филиппова Е.А.).