Особенности формирования фотокатализаторов на основе гетеропереходного нанокомпозита h-YbFeO3/o-YbFeO3/TiO2

Тиханова С.М.1,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), Санкт-Петербург, Россия

2 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: tihanova.sof@gmail.com

Ортоферриты редкоземельных элементов (РЗЭ) в настоящее время активно изучаются в связи с их особыми магнитными [1], оптоэлектронными [2] и каталитическими свойствами [3]. Известно, что фотокаталитическая активность катализаторов на основе ортоферрита иттербия может быть значительно увеличена за счет получения композитов на основе его различных структурных модификаций – стабильной ромбической o-YbFeO3 и метастабильной гексагональной h-YbFeO3 [4]. Так, нанокомпозит h-YbFeO3/o-YbFeO3 обладает более высокой фотокаталитической активностью в Фентоноподобных процессах, по сравнению с o-YbFeO3 за счет наличия гетероперехода, подавляющего обратную рекомбинацию электрон-дырочных пар.

В рамках данной работы рассматривается возможность дополнительного увеличения фотокаталитической активности гетеропереходных нанокомпозитов за счет добавления широкозонного оксидного полупроводника – диоксида титана (TiO2), который одновременно повышает удельную поверхность композита, поставляет центры адсорбции красителя и подавляет обратную рекомбинацию. Нанокомпозиты h-YbFeO3/o-YbFeO3/x TiO2 (x = 0-10 % мольн. TiO2) были получены методом растворного горения с последующей термообработкой. Фотокаталитическая активность исследовалась на примере процесса фотодеградации метилового фиолетового (MV) в присутствии H2O2 под действием видимого света. Показано, что получение нанокомпозита YbFeO3/o-YbFeO3/TiO2 с добавлением 5 % мольн. TiO2 приводит к повышению фотокаталитической активности как по сравнению с h-YbFeO3/o-YbFeO3, так и по отношению к чистому o-YbFeO3. Разработанные нанокомпозиционные материалы могут быть в дальнейшем использованы в фотокаталитических системах очистки водных сред.

Автор благодарит своего научного руководителя Попкова Вадима Игоревича за помощь в интерпретации и обсуждении результатов работы. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-795.2021.1.3.

Литература

1. Albadi Y. et al. Synthesis of superparamagnetic GdFeO3 nanoparticles using a free impinging-jets microreactor // Russ. Chem. Bull. 2020. Vol. 69, № 7. P. 1290–1295.

2. Shen T. et al. Theoretical investigation of magnetic, electronic and optical properties of orthorhombic YFeO3: A first-principle study // Mater. Sci. Semicond. Process. 2015. Vol. 34. P. 114–120.

3. Martinson K.D. et al. Magnetically recoverable catalyst based on porous nanocrystalline HoFeO3 for processes of n-hexane conversion // Adv. Powder Technol., 2020. Vol. 31, № 1. P. 402–408.

4. Tikhanova S.M. et al. Synthesis of novel heterojunction h-YbFeO3/o-YbFeO3 photocatalyst with enhanced Fenton-like activity under visible-light // New Journal of Chemistry. 2020. V. 45. P. 1541-1550.