Гибридные материалы на основе SnO2 и органических комплексов серебра для детектирования H2S

Гончаров Т.А.,1 Насриддинов А.Ф.,1,2 Румянцева М.Н.2

Студент, 3 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия
 2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: goncharov.t.a@yandex.ru

Газовые сенсоры применяются для обнаружения токсичных и взрывоопасных газов в следовых концентрациях. Полупроводниковый газовый сенсор резистивного типа – электронный прибор, предназначенный для измерения состава окружающей атмосферы и концентрации различных газов в воздухе. В качестве чувствительного материала используются широкозонные полупроводниковые оксиды n-типа проводимости: SnO2, ZnO, WO3, In2O3 и другие. В процессе взаимодействия газов с оксидами металлов (адсорбция, химическая реакция, перенос заряда) изменяется электрическое сопротивление сенсора. Это изменение преобразуется в электрический сигнал, который затем считывается и обрабатывается. Газовым сенсорам характерен ряд недостатков, таких как низкая стабильность и селективность.

Для ускорения процессов, протекающих на поверхности чувствительного слоя и для увеличения чувствительности сенсоров, необходим термический нагрев. Рабочая температура сенсоров составляет 150 – 500 °С. Этот диапазон температур достаточно энергозатратен и уменьшает срок службы сенсора. Для снижения рабочей температуры и увеличения чувствительности полупроводниковых оксидов используют различные модификаторы и катализаторы. Одним из таких перспективных модификаторов может служить металлорганический комплекс, преимущество которого заключается в обратимой специфической реакции с анализируемыми газами за счет селективного взаимодействия газа-аналита с центральным катионом и внутримолекулярного взаимодействия в лиганде.

В настоящей работе в качестве чувствительного материала для газового сенсора был использован SnO2, который был получен методом осаждения из раствора. В качестве модификаторов использовались органические комплексы Ag(I) (рис. 1) и наночастицы Ag, проявляющие специфическое взаимодействие с H2S.

Сенсорные свойства образцов чистого и модифицированного SnO2 исследованы по отношению к H2S (0.12 - 2 ppm) и другим газам-восстановителям H2, NH3, CO (5 - 20 ppm) в диапазоне температур 25 – 150 °С. Установлено, что при детектировании H2S модификация приводит к увеличению величины сенсорного сигнала, а также к снижению рабочей температуры. Это связано с селективным и обратимым взаимодействием сероводорода с серебром. Более того, модифицированные композиты способны детектировать сероводород в диапазоне концентраций ниже 1 ppm даже при комнатной температуре.

Рис. 1. Структура органических комплексов Ag(I)