Синтез стерически затрудненных порфиринов кобальта и их электрокаталитические свойства

У Сюань

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Институт русского языка и культуры, Москва, Россия

E–mail: 2461941126@qq.com

Научный Руководитель: Мещерякова Е.В.

Электрокаталитическое разложение воды является эффективным способом получения водорода. При этом процессе на катоде протекают две реакции: восстановление кислорода (ORR) и выделение кислорода (OER). Однако ORR имеет высокий энергетический барьер и лимитирует скорость процесса в целом [1]. Для решения этой проблемы большое научное и прикладное значение имеет разработка эффективных и селективных катализаторов восстановления кислорода.

Современные исследования катализаторов восстановления кислорода можно разделить на две основные категории: молекулярные катализаторы и твёрдофазные катализаторы [2]. Молекулярные катализаторы представляют собой комплексные соединения переходных металлов.

Среди многочисленных молекулярных катализаторов восстановления кислорода особое внимание уделяется металлопорфириновым комплексам [3].

На первом этапе нашей работы мы успешно синтезировали кобальт-порфириновый катализатор для электрокаталитической реакции восстановления кислорода, содержащий блокирующую дугообразную группу. Присутствие этой группы предотвращает молекулярную агрегацию, характерную для традиционных металлокомплексных катализаторов.

Получение продукта подтвердили с помощью масс-спектрометрии высокого разрешения и ЯМР 1Н.

На втором этапе эксперимента мы исследовали каталитические свойства полученного порфирина кобальта изучали на примере реакции восстановления кислорода. Эта реакция может протекать по трём направлениям:

1) металл и O2 образуют M-O-OH. Н+ атакует связанный с металлом атом кислорода без разрыва связи O-O, завершая двухэлектронное восстановление кислорода с образованием пероксида водорода;

2) металл и O2 образуют M-O-OH, Н+ атакует атом кислорода вдали от металла и затем связь O-O разрывается, завершая четырехэлектронное восстановление кислорода с образованием воды;

3) Н+ завершает четырехэлектронное восстановление кислорода для получения воды через бимолекулярный механизм разрыва связи O-O в пероксиде металла.

Исследование полученного кобальт-порфиринового катализатора с помощью спектроскопии UV-Vis показало, что катализатор взаимодействует с молекулами кислорода. С помощью циклической вольтамперометрии была продемонстрирована высокая каталитическая активность. Механизм действия катализатора был проанализирован с помощью расчета кривой Коутецкого-Левича и испытаний на вращающемся кольцевом электроде (RRDE). Показано, что катализатор может в некоторой степени уменьшить возникновение бимолекулярных механизмов во время каталитической реакции восстановления кислорода, снижающих селективность реакции.

Литература

1.	Nie Y. Recent advancements in Pt and Pt-free catalysts for oxygen reduction reaction. J. Chem. Soc. Rev. 2015, 44: 2168-2201.

2.	Zhao Y.M. Bioinspired Transition-Metal Complexes as Electrocatalysts for the Oxygen Reduction Reaction. J. Chem. Eur. J. 2019, 25: 3726-3739.

3.	Lin Q. Heterometal-Embedded Organic Conjugate Frameworks from Alternating Monomeric Iron and Cobalt Metalloporphyrins and Their Application in Design of Porous Carbon Catalysts. J. Adv. Mater. 2015, 27: 3431-3436.