Исследование адсорбции ионов фтора наночастицами гидроксифосфата кальция

Чэнь Пэйху

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Институт русского языка и культуры, Москва, Россия

E-mail: 825311914@qq.com

Научные руководители: Петракова А. В., Мещерякова Е. В.

Уменьшение размера частиц важно для улучшения адсорбционных свойств, поскольку позволяет увеличить площадь активной поверхности адсорбента [1]. Мы синтезировали наночастицы гидроксифосфата состава (Ca10(PO4)6(OH)6, известного также как гидроксиапатит (HAP).  В качестве исходных продуктов использовали глюкозу, CaCl2, (NH4)2HPO4. Между этими веществами протекает химическая реакция, приводящая к образованию осадка гидроксифосфата:

10Ca2+ + 6PO43- + 2OH- = Ca10(PO4)6(OH)2.

Согласно литературным данным [2], стандартные методы получения гидроксифосфата, такие как гидротермальный метод, золь-гель метод и метод прямого осаждения, не позволяют получить материал с размером частиц менее 50 нм. Использованный нами в данной работе метод получения гидроксифосфата позволил получить гранулы НАР размером около 10 нм. Авторы этой методики Jing и другие [3]   использовали раствор глюкозы, который ограничивет область синтеза, делая синтетические частицы меньшими по размеру, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема процесса формирования ультрамикрочастиц HAP в присутствии водного раствора глюкозы.

Ранее было обнаружено, что такие частицы HAP обладают сверхвысокой адсорбционной способностью по отношению к некоторым ионам тяжелых металлов [2]. В настоящей работе для расширения области возможного применения была изучена адсорбционная способность аналогичного материала к неорганическим анионам, в частности F-. Общую схему адсорбции ионов F- на наночастицах гидроксиапатита можно представить следующим образом:

Рисунок 2.  Адсорбции ионов F- на поверхности наночастиц HAP.

В результате экспериментов было установлено, что в водном растворе с нейтральным значением рН при комнатной температуре максимальная адсорбция ионов F- наночастицами HAP может достигать 71,05 мг/г. Процесс адсорбции ионов фтора в этом материале начинается с однослойной адсорбции, а затем многослойной адсорбции. Благодаря использованию нетоксичного сырья процесс образования наночастиц HAP не загрязняет окружающую среду. HAP является экологически чистым веществом с хорошими перспективами практического применения для удаления ионов F-.

Этот материал имеет широкие перспективы применения для очистки промышленных сточных вод [4]. Например, сточные воды фотоэлектронного производства содержат ионы фтора в высокой концентрации, что может вызвать серьезное загрязнение окружающей среды. Эта проблема может быть успешно решена при использовании мелкодисперсного HAP в качестве эффективного адсорбента.

Литература

- 牛赢,王壮飞,焦锋,孙海猛.表面微结构对材料性能影响的研究现状与展望[J].现代制造工程,2023(01):146-153.DOI:10.16731/j.cnki.1671-3133.2023.01.022.

- 陈培虎,刘杨,武文杰,崔海伟,崔猛,王润伟,徐庆红.超微羟基磷灰石(HAP)纳米粒子对水溶液中氟离子的吸附研究（英文）. J.化学研究,2020,31(03): 215-222.DOI:10.14002/j.hxya.2020.03.004.

3. Jing N., Zhou A., Xu Q. The synthesis of super-small nano hydroxyapatite and its highadsorptions to mixed heavy metallic ions. Journal of Hazardous Materials, 2018, 353: 89–98.

4. Ahmaruzzaman M. Industrial wastes as low-cost potential adsorbents for the treatment of wastewater laden with heavy metals. J. Colloid Interface Sci, 166 (2011):36-59.