Получение содержащих катоцен углеродных нанотрубок и их каталитическая активность в реакции термического разложения перхлората аммония

Ян Луфэй

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Институт русского языка и культуры, Москва, Россия

E-mail: 1468974398@qq.com

Научные руководители: Мещерякова Е.В., Ефремова М.Ю.

Твердое топливо является источником энергии ракет и реактивных снарядов. Смесевое твердое топливо в основном состоит из неорганического окислителя (перхлорат аммония (AP)), металлического топлива (Al), связующего вещества (гидроксил-концевого полибутадиена (HTPB)), сшивающего агента и катализатора горения (BRC) [1, 2]. BRC — это добавки, которые могут регулировать скорость горения, снижать давление и повышать стабильность горения ракетного топлива. Ферроцен (Fc) и его производные Catocene (Cat) использовались ранее в композитном твердом ракетном топливе в качестве BRC из-за их отличной каталитической активности и хорошей совместимости.

Углеродным нанотрубкам (УНТ) в последние годы уделяется большое внимание из-за их уникальных структурных, механических, электронных, магнитных и оптических характеристик [3, 4]. Исследователи часто использовали УНТ в качестве нанореакторов во многих областях исследований из-за эффекта удержания реагентов в наноразмерных внутренних полостях в УНТ [5-8]. Основываясь на уникальных свойствах УНТ, мы попытались внедрить коммерческие BRC на основе ферроцена в УНТ с различными внешними диаметрами, чтобы замедлить их миграцию и летучесть. Мы ожидали, что нанокомпозиты будут проявлять более высокую каталитическую активность при термическом разложении перхлората аммония из-за комбинации УНТ и Cat (коммерческих BRC на основе ферроцена) в Cat@CNTs нанокомпозитах. Здесь мы сообщили о внедрении Cat в УНТ с помощью ультразвука. Один тип УНТ (100 мг) был добавлен в соответствующие количества катоцена (Cat), при ультразвуковой обработке в течение 12 ч. После ультразвуковой обработки смеси тщательно промывали безводным эфиром и черные осадки сушили под вакуумом при 40 °C в течение 2 ч. Конечный нанокомпозит был назван Cat@CNTs. Структура полученных нами нанокомпозитов была исследована с помощью методов СЭМ, ПЭМ, XPS, измерения удельной поверхности BET и др (Рис. 1, 2).

УНТ и Cat оба обладают хорошими каталитическими свойствами. Новые нанокомпозиты, полученные путем их объединения, обладают более высокой каталитической активностью по отношению к перхлорату аммония (AP). Предполагается, что этот результат обусловлен синергическим каталитическим эффектом двух катализаторов в процессе горения (Рис. 2.) (ΔH Cat@CNTs =-1900,04 Дж/г, ΔH Cat =-1478,69 Дж/г, ΔH Cat@CNTs =-1689,42 Дж/г, ΔH AP =-746,53 Дж/г). Поэтому новые нанокомпозиты на основе углерода являются высокоэффективными BRC с большим потенциалом развития.

Рис. 1. ПЭМ-изображения нанокомпозитов Cat@CNTs

Рис. 2. Кривые ДСК смесей Cat@CNTs, Cat, CNTs и AP

Литература

1. Gao J.M. Recent research progress in burning rate catalysts // Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 2011. No. 36. С. 404-409.

2. Trache D. Recent advances in € new oxidizers for solid rocket propulsion // Green Chemistry. 2017. No. 19. С. 4711-4736.

3. Tabassum H. Recent advances in confining metal-based nanoparticles into carbon nanotubes for electrochemical energy conversion and storage devices // Energy & Environmental Science. 2019. No. 12. С. 2924-2956.

4. Pan X.L. The Effects of Confinement inside carbon nanotubes on catalysis // Accounts of Chemical Research. 2011. No. 44. С. 553-562.

5. Ajayan P.M. Capillarity-induced filling of carbon nanotubes // Nature. 1993. No. 361. С. 333-334.

6. S.C. Tsang, Y.K. Chen, P.J.F. Harris, M.L.H. Green, A simple chemical method of opening and filling carbon nanotubes // Nature. 1994. No. 372. С. 159-162.

7. Nie C.D. Paraffin confined in carbon nanotubes as nano-encapsulated phase change materials: experimental and molecular dynamics studies // RSC Advances. 2015. No. 5. С. 92812-92817.

8. Pascal T.A. Entropy and the driving force for the filling of carbon nanotubes with water // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2011. No. 108. С. 11794-11798.