Кластеры золота — как катализатор окисления бетулина

Цзян Яо

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: jiangyao1003@163.com

Научный руководитель: Пичугина Д.А.

Наночастицы золота применяют для каталитического получения разнообразных полезных веществ и удаления вредных химических соединений, которые загрязняют природу (СО, NOx, SO2). Это активные, селективные и экологические катализаторы. Кластер Au10 – это модель таких катализаторов. Он является активным центром, на котором идет реакция. Целью моей работы является изучение строения кластера Au10 и адсорбции на нем молекулы бетулина. Бетулин обладает широким спектром биологической активности и служит основой для создания лекарственных препаратов нового поколения [1]. Традиционный метод его получения сложный и имеет недостатки. Наночастицы золота могут быть катализаторами окисления бетулина, но не известно: как это происходит (механизм реакции).

Теоретические расчеты играют важную роль в исследованиях кластеров золота и каталитических реакций, предоставляя теоретическую основу для экспериментов и объяснения наблюдаемых закономерностей. В настоящее время метод функционала плотности (DFT) благодаря своей высокой точности и умеренной вычислительной сложности является одним из наиболее важных методовв теоретической химии. Мы используем метод функционала плотности (DFT), чтобы теоретически рассчитать структуру кластера Au10, используя глобальную оптимизацию для нахождения оптимальной структуры. С помощью программы ABcluster была найдена 21 структура Au10 [2]. Все они имеют объёмное 3D строение. В литературе были найдены еще 3 плоские 2D структуры [3]. Мы выбрали два кластера 2D и 3D для изучения адсорбции бетулина.

Рисунок 1. Самый стабильный кластер Au10

Рисунок 2. Бетулин

Литература

1.	Salvador J.A.R. et al. Highlights of pentacyclic triterpenoids in the cancer settings // Studies in Natural Products Chemistry. 2014. Vol. 41. 33–73 p.

2.	Paquin F. et al. Multi-phase semicrystalline microstructures drive exciton dissociation in neat plastic semiconductors // J. Mater. Chem. C. 2015. Vol. 3. P. 10715–10722.

3.	Han Z., Zhang D., Liu C. A theoretical study on the geometrical structure and electronic properties of Au10 cluster // Acta Chim. Sin. 2009. Vol. 67, № 5. P. 387–391.