Воздействие радикалов и ионов плазмы N2 на монослой MoS2

Хлебников С.А. 1, Соловых А.А. 1,2

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Физический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  
Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, 
Москва, Россия

E-mail: Sergo0409@mail.ru

Особенности электронного строения квазидвумерных полупроводниковых кристаллов по сравнению с их объемными аналогами приводят к появлению новых электронных и оптических свойств таких материалов, что открывает широкие перспективы для их применения в оптике, микро- и наноэлектронике. Особый интерес среди таких материалов вызывает квазидвумерный дисульфид молибдена MoS2 – полупроводник с шириной запрещённой зоны, варьирующейся от 1,3 до 2 эВ в зависимости от количества слоёв исходной структуры.

Как показывают последние исследования, монослои крайне чувствительны к внешнему воздействию, поэтому их свойства могут заметно ухудшиться при плазменной обработке. Поэтому изучение воздействия различных атомов и радикалов на поверхности монослоя MoS2 является актуальной задачей.

Целью данной работы является исследование процессов, происходящих на поверхности монослоев MoS2 при воздействии радикалов и ионов плазмы N2 с помощью компьютерного моделирования. Для моделирования использовался квантовомеханический метод теории функционала плотности (DFT) в рамках обобщенного градиентного приближения GGA с обменно-корреляционным функционалом PBE в базисе плоских волн. Расчеты выполнялись в программном пакете VASP [3] на суперкомпьютере МГУ «Ломоносов-2».

Выполненное статическое моделирование показало, что для атомов N в основном состоянии 4S возможна физическая сорбция над центром гексагональной ячейки на расстоянии ~ 3 Å от верхнего уровня монослоя, а вероятность хемоадсорбции является крайне низкой из-за наличия существенного (свыше 1 эВ) энергетического барьера. Для атомов N в возбужденных состояниях (2D, 2P) наиболее вероятным центром адсорбции является положение «top» над атомом S с образованием достаточно слабой S–N связи длиной 1.54 Å (поверхностная группа –SN).

При наличии на поверхности монослоя вакансии за счет удаления атома S (S-вакансия) атом N адсорбируется в ее центре с образованием трех значительно более прочных Mo–N связей длиной ~2.02 Å, при этом энергия хемосорбции резко возрастает. Фактически при этом происходит «залечивание» вакансии, причем атом N занимает место удаленного атома S. Важно отметить, что высокая концентрация встроенных атомов N приводит к снижению постоянной решетки (при 25% поверхностной концентрации азота эта величина уменьшается почти на 1%). Подобное замещение серы азотом на поверхности монослоя MoS2 может приводить к появлению механического напряжения между верхним и нижним уровнями монослоя, что в свою очередь, способно инициировать появление дислокаций и последующее разрушение наноструктуры. Следует отметить, что возникновение трещин в 2D образцах MoS2 при длительном воздействии плазмы N2 было обнаружено экспериментально [2]

Динамическое моделирование взаимодействия атомов N на бездефектном монослое MoS2 подтвердило, что атомы N в основном состоянии испытывают рассеяние на поверхности MoS2 даже в тех случаях, когда их энергия составляла 0,1–0,3 эВ, т.е. значительно превышала энергию, характерную для «тепловых» атомов. Наличие дефектов приводит к значительному повышению вероятности хемосорбции: так, налетающий тепловой атом N как в основном, так и возбужденных состояниях легко адсорбируется в центре S-вакансии. При последовательном воздействии нескольких атомов N наблюдалась рекомбинация налетающего и адсорбированных атомов с образованием молекул N2, однако, как показали расчеты, для осуществления такого процесса требуется кинетическая энергия свыше 0,1 эВ (рис. 1). Воздействие быстрых атомов N и ионов N2+ с энергией около 20–30 эВ может вызывать смещение атомов S из узлов решетки с образованием поверхностных групп –NS или отрывом радикала SN.

а 					б

Рис. 1. Временные зависимости расстояний между атомами N и S в случае рассеяния налетающего атома N (а) и рекомбинации налетающего и адсорбированного атомов N (б) вблизи поверхности монослоя MoS2. Энергия налетающего атома N равна 0,1 эВ (а) и 0,2 эВ (б)

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что вероятность адсорбции тепловых атомов N в основном состоянии на поверхности монослоя MoS2 является весьма низкой, а появление азота на поверхности может быть связано с воздействием возбужденных атомов N(2D,2P), наличием дефектов или ударами атомов и ионов с относительно высокой энергией (около 20 эВ). Замещение серы азотом может вызывать изменение параметра решетки, что инициирует появление дислокаций и трещин в монослое. Полученные результаты могут быть использованы для объяснения данных, полученных в НИИЯФ МГУ в экспериментах с плёнками MoS2 в плазме N2.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-22-00178, https://rscf.ru/project/22-22-00178.

Литература

- Чернозатонский Л.А., Артюх А.А. Квазидвумерные дихалькогениды переходных металлов: структура, синтез, свойства и применение. // УФН. – 2018. – 188. – C. 3.

- Angelica Azcalt et al. Covalent Nitrogen Doping and Compressive Strain in MoS2 by Remote N2 Plasma Exposure // Nano Lett. – 2016. – Vol. 16. – P. 5437–5443

- Kresse G., Furthmuller J. Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a planewave basis set // Phys. Rev. B. – 1996. – Vol. 54. – P. 11169.

- Li X., Tao L., Chen Z., Fang H., Li X., Wang X., Xu J., Zhu, H. (2017). Graphene and related two-dimensional materials: Structure-property relationships for electronics and optoelectronics. // Applied Physics Reviews. – 2017. – Vol. 4. – P. 021306.

- Qian Q, Zhang Z, Chen KJ. In situ resonant Raman spectroscopy to monitor the surface functionalization of MoS2 and WSe2 for high-k integration: a first-principles study. Langmuir. – 2018. – Vol. 34. – P. 2882–2889.