Новые коллоидные системы на основе биомиметических поликомплексов

И.В. Григорян1,3, В.В.Спиридонов2, А.М.Адельянов1, Ю.А.Кокшаров1,3, К.В.Потапенков1, И.В.Таранов3, Г.Б.Хомутов1,3, А.А.Ярославов2

Студент, доцент, ведущий программист, профессор, младший научный сотрудник., научный сотрудник, профессор, профессор

1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

3 Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия

e-mail: grigorian.iv19@physics.msu.ru, тел.: 8 (915) 1732413

В данной работе представлены новые коллоидные носители лекарственных соединений, представляющие собой магнитные поликомплексы на основе молекул полиакриловой кислоты различной молекулярной массы, модифицированных биогенным полиамином спермином. Были определены основные физико-химические характеристики поликомплексов: дзета-потенциалы, гидродинамические диаметры, изучена агрегативная устойчивость комплексов и определено оптимальное для дальнейшей модификации соотношение между числом анионных звеньев полимера и числом катионных молекул “сшивателя” спермина. Методом зондовой микроскопии получены изображения синтезированных поликомплексов.

Была продемонстрирована возможность включения в такие поликомплексы лекарственных соединений на примере доксорубицина. Проанализированы оптические спектры поглощения поликомплексов. Методом ЭПР исследованы магнитные свойства поликомплексов, функционализованных магнитными наночастицами оксида железа. Определены типы магнитных наночастиц, образующихся в биополимерной матрице поликомплекса.

Литература

1. Spiridonov V.V. et al. Magnetosensitive Water‐Soluble Nanocomposite Based on Sodium Alginate and Fe2O3 Nanoparticles // Macromolecular Symposia. Vol. 389, № 1, 2020

2.  D.A. Gorin et al. Effect of Microwave Irradiation on Composite Iron Oxide Nanoparticle/Polymer Microcapsules // Proc. of SPIE Vol. 6536, 2007.

3. Yu. A. Koksharov et al. Low temperature electron paramagnetic resonance anomalies in Fe-based nanoparticles // Journal of Applied Physics. Volume 88, Number 3. 1 august 2000.

4. Koksharov Yu. A., Gubin S.P., Taranov I.V., Khomutov G.B., Gulyaev Yu V. Magnetic Nanoparticles in Medicine: Progress, Problems, and Advances // Journal of Communications Technology and Electronics. Volume 67, Number 2. 2022