Влияние повышенных термодинамических факторов на формирование и свойства термоостаточной намагниченности базальтов

Павлов А.С.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: pavlov.as18@physics.msu.ru

Основной задачей палеомагнетизма является определение направления и величины древнего магнитного поля Земли по остаточной намагниченности горных пород. В методиках определения палеонапряженности геомагнитного поля, используемых в настоящее время, сравниваются свойства двух намагниченностей: природной остаточной намагниченности (NRM) с создаваемой в лаборатории термоостаточной намагниченностью (TRM), например, метод Телье-Кое [2,4]. Эксперименты Телье обычно проводятся при атмосферном давлении, а NRM термоостаточной природы в таких телах могла образоваться при повышенном давлении. Как влияют механические напряжения на формирование термоостаточной намагниченности, а также последующие изменения напряжений на изменения этой намагниченности, недостаточно изучено [1,3]. В связи с этим большое значение приобретает лабораторное моделирование формирования TRM в условиях сжатия и изучение свойств такой намагниченности и прежде всего ее палеоинформативности, т.е. возможности определения по этой намагниченности интенсивности (величины) магнитного поля, действовавшего при ее формировании.

В данной работе исследуется влияние давления в случае квазиодноосого сжатия на формирование термоостаточной намагниченности и на возможность определения величины магнитного поля по этой намагниченности методом Телье. Для проведения этого моделирования были взяты образцы базальтов с вулкана Толбачик и со дна Красного моря. Исследование влияния механических напряжений на магнитные свойства горных пород может помочь в получении более надежных данных о палеонапряженности геомагнитного поля. Проведенное исследование показало, что можно ожидать занижение палеонапряженности геомагнитного поля, определяемого методом Телье по намагниченности пород, которые формировались в стрессовых условиях.

Литература

1. Максимочкин В.И., Трухин В.И., “Влияние механических напряжений на остаточную намагниченность океанских базальтов,” ВМУ, сер. 3, №6, с. 86, 2009.

2. Coe R.S. The determination of paleointensities of the Earth`s magnetic field with emphasis on mechanism wich could cause nonideal behavior in Thellier`s method// J. Geomag., Geoelectr. 1978. V. 19. P. 157.

3. Shcherbakova V.V., Bakhmutov V.G., Thallner D., Shcherbakov V.P., Zhidkov G.V., Biggin A.J. Ultra-low palaeointensities from East European Craton, Ukraine support a globally anomalous palaeomagnetic field in the Ediacaran // J. Geophys. Res., 2020, v. 220, p. 1928 – 1946.

4. Thellier O., Thellier E. Sur la direction du champ magnetique terrestre dans le passe historique et geologique. // Annales de Geophysique. 1959. V. 15. P. 285- 375.