Исследование механических свойств пористого никелида титана при сжатии с различной морфологией твердой матрицы

Никифоров Г.А., Галимзянов Б.Н., Мокшин А.В.

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Институт физики, Казань, Россия

E–mail: nikiforov121998@mail.ru

Никелид титана (NiTi) один из часто используемых материалов для изготовления имплантов, обладающий превосходной биосовместимостью и выраженными упругопластическими свойствами [1]. Особый интерес представляет пористый никелид титана, так как живые ткани лучше интегрируются с пористыми материалами [2].Однако у пористых материалов есть очевидная проблема ухудшения механических характеристик. В данной работе на примере никелида титана рассмотрен способ повышения прочностных свойств пористых материалов с помощью достижения равномерного распределения твердой матрицы пористого материала вдоль направления прилагаемого напряжения. Этот способ может помочь улучшить механические характеристики, не используя легирование и другие методы повышения прочности, которые могут негативно повлиять на другие эксплуатационные характеристики.

Для получения пористых образцов был разработан оригинальный алгоритм генерации пористой структуры с заданными пористостью и размерами пор. Этот алгоритм обладает возможностью получения пористой системы с равномерным распределением пор. Такому распределению соответствует равномерный профиль плотности. Были получены образцы с равномерным и неравномерным профилем плотности для следующих значений пористости φ: 22.5 %, 38.5 % и 58 %. Подготовленные образцы были сжаты до 30 %. На основе проведенного моделирования получены графики напряжения-деформации для образцов с разным профилем плотности для каждого значения пористости. Из полученных графиков были рассчитаны следующие механические характеристики: модуль Юнга E, предел упругости σel и максимальное напряжение на участке деформации σmax. На основе анализа полученных результатов был сделан вывод, что при сжатии характер распределения твердой матрицы в пористом материале не влияет на рассматриваемые механические характеристики.

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 19-12-00022). АВМ выражает признательность Фонду развития теоретической физики и математики «Базис».

Литература

- Duerig T., Pelton A., Stöckel D. An overview of nitinol medical applications// Materials Science and Engineering. 1999. V. 273. P. 149–160.

- Волчков С.E., Шишковский И.В., Байриков И.М. Влияние пористых трехмерных имплантов из нитинола на культуру мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. 2013. Т. 8. С.52.