Ab-initio исследования диэлектрических и оптических свойств водных решеток гидратов и льдов

М.Б. Юнусов1,*, Р.М. Хуснутдинов1,2

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

2Удмуртский федеральный научный центр УрО РАН, Ижевск, Россия

*E-mail: mukhammadbek@mail.ru

В настоящей работе представлены результаты исследования полиморфных кристаллических фаз воды – решеток газовых гидратов со структурой sI и sH, льдов Ih и III из первых принципов. Для исследуемых систем с высокой точностью рассчитаны диэлектрические тензоры εik(ω), оптические спектры поглощения R(ω), отражения a(ω), показатели преломления n(ω) и k(ω), функции потерь L(ω). Рассмотрено изменение диэлектрической проницаемости εik(ω) и плотности электронных состояний N(E) гидрата sI при включении газов Xe, H2S, CO2, CH4, C2H6 и C3H6 в молекулярные полости кристалла.

Электронные, диэлектрические и оптические свойства газовых гидратов и их кристаллических решеток, близких по свойствам к решеткам льдов, представляют большой интерес как в плане фундаментальных исследований, так и в экономическом плане. Земные недра богаты запасами метана (до 1018 м3), которые находятся в форме клатратных кристаллов на океанических шельфах и зонах вечной мерзлоты [1]. В этом отношении, дополнение и уточнение данных о диэлектрическом отклике гидратов в широком диапазоне электромагнитного излучения, позволит усовершенствовать технологии разведки и анализа месторождений. Так, например, методом электромагнитной съемки с контролируемым источником можно получить данные по объемным диэлектрическим характеристикам пласта породы глубиной до 4 км и судить о наличии гидратных отложений [2].

Для расчета диэлектрических функций гидратов sI, sH и льдов Ih и III в вычислительном пакете VASP произведено моделирование из первых принципов в рамках метода возмущения функционала плотности с использованием метода спроецированных плоских волн (PAW) [3] и обменно-корреляционным функционалом в приближении GGAPBE [4]. Минимизация энергии производилась до достижения сходимости 10-4 эВ. Использовано разбиение k-пространства сеткой размером 2×2×2. На ячейки моделирования наложены периодические граничные условия. Моделируемые системы представляют собой элементарные ячейки кристаллов с содержанием 34 (sH), 46 (sI), 48 (Ih) и 36 (III) молекул воды соответственно. Для гидрата sI рассмотрены случаи заполнения всех полостей молекулами Xe, H2S, CH4 и заполнения только крупных T-полостей молекулами Xe, H2S, CO2, CH4, C2H6 и C3H6.

Для всех рассматриваемых систем рассчитаны статические диэлектрические тензоры εik, характеризующие отклик системы на статическое электрическое поле. Для решеток Ih, III и sH наблюдается анизотропия диэлектрического тензора и выделенная оптическая ось. Тензоры незаполненного каркаса sI и гидрата sI с включением Xe и CH4 являются изотропными, чего нельзя сказать про тензоры гидрата sI с включением H2S, CO2, C2H6 и C3H6, что является следствием несферичности T-полостей и фиксированных ориентаций протяженных молекул H2S, CO2, C2H6 и C3H6 в этих полостях. Для водных решеток Ih, III, sH и sI рассчитаны комплексные диэлектрические функции ε(ω) в широком диапазоне энергий электромагнитно излучения (0 ÷ 37 эВ), которые представлены на рисунке 1. На основе диэлектрических функций рассчитаны спектры поглощения R(ω), отражения a(ω), показателей преломления n(ω) и k(ω), функций потерь L(ω). Показано, что данные кристаллы активнее всего реагируют на электромагнитное излучение в диапазоне энергий 5 ÷ 20 эВ, что соответствует ближней ультрафиолетовой области. Главные пики поглощения находятся на уровне 11.8 эВ и вызваны переходами 2p-электронов молекул H2O кристаллической решетки.

Анализ плотности электронных состояний N(E) решеток sI, sH, Ih и III показал, что данные полиморфные модификации воды имеют идентичный характер зонной структуры. Ненулевая электронная плотность наблюдается в диапазоне –19 ÷ –17 эВ (s-электроны кислорода), в диапазоне –6.6 ÷ 0 эВ (валентная зона, s-электроны водорода и p-электроны кислорода) а также в зоне проводимости (5.4 ÷ 12 эВ), а ширины запрещенной зоны составляет ~5.4 эВ. Сравнение с спектрами N(E) гидрата sI с включением молекул газа демонстрирует, что наличие гостевой молекулы приводит к незначительному смещению электронной плотности в сторону меньших энергий. Данное наблюдение свидетельствует об энергетически выгодном состоянии молекулярного кристалла по типу «гость-хозяин».

Полученные в настоящей работе данные по электронным, диэлектрическим и оптическим свойствам гидратов sI, sH и льдов Ih, III могут иметь важное практическое значение для развития технологий электромагнитного анализа месторождений.

Рисунок 1. Действительные ε´(ω) и мнимые ε˝(ω) части диэлектрических функций гидрата sH (а), гидрата sI (б), льда Ih (в), льда III (г).

Крупномасштабные квантовомеханические расчеты выполнялись на вычислительном кластере Казанского (Приволжского) федерального университета. Работа поддержана Российским Научным Фондом (проект № 22-22-00508).

Литература

- Makogon, Y. F. Natural gas hydrates – a promising source of energy // Journal of natural gas science and engineering. 2010, V. 2, № 1, P. 49.

- Jing, J. et al. A marine controlled-source electromagnetic survey to detect gas hydrates in the Qiongdongnan Basin, South China Sea //Journal of Asian Earth Sciences.2019, V. 171, P. 201.

- Kresse, G., Furthmuller, J. Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set // Phys. Rev. B. 1999, V. 54. P. 11169.

- Perdew, J.P., Burke, K., Ernzerhof,  M. Generalized gradient approximation made simple // Phys. Rev. Lett. 1996, V.77, P. 3865.