Комбинационное рассеяние для исследования композитных наночастиц пористый кремний/золото, загруженных лекарством

Бреева А.В.,1* Первушин Н.В.2, Назаровская Д.А.1, Осминкина Л.А.1

*Студентка, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Факультет Фундаментальной Медицины, Москва, Россия

*E-mail: breeva.av19@physics.msu.ru

Задачи разработки эффективных систем доставки лекарств для преодоления нежелательных побочных эффектов и максимизации терапевтической эффективности химиотерапии опухолей - одни из главных в современной медицине. Для этого активно используются различные носители лекарств нанометровых размеров (наноконтейнеры). Однако, для достижения максимальных терапевтических эффектов от использования наноконтейнеров, необходимо уметь отслеживать местонахождение наночастиц после введения в клетки и ткани. В последнее время микро-спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) стала мощным и хорошо подходящим инструментом в биоаналитике. КР регистрирует молекулярные колебания, которые активируются лазерным излучением. На основе спектров КР можно определить химические отпечатки молекул, что позволяет отслеживать локализацию веществ внутри клетки [1].

В данной работе исследованы свойства композитных наночастиц пористый кремний/золото (Au-пКНЧ) методами КР и инфракрасной (ИК) спектрокопии, просвечивающей электронной микроскопии. Размер нанокристаллов кремния рассчитывался из положения максимума в спектре КР формуле [2]:

, 					(1)

где (( - сдвиг максимума спектра КР нанокристаллов относительно 520,5 см-1 (максимум сигнала КР кристаллического кремния). Рассчитанный по положению максимума диаметр D кремниевых нанокристаллов в Au-пКНЧ, составлял ~ 2 нм.

Отработаны методики покрытия поверхности наночастиц полиэтиленгликолем, и загрузки противоракового препарата сунитиниб (СБ). Методами КР и ИК спектроскопии показано наличие СБ в порах наночастиц. При этом наблюдалось усиление сигнала КР СБ вследствие плазмонных эффектов наночастиц Au.

Проведены in vitro исследования доставки лекарств ПЭГ-СБ-Au-пКНЧ в клетки колоректального рака HCT116 методом спектроскопии КР. Показана интернализация наночастиц в клетках при их инкубации 3 -12 часов. При этом в спектре КР наблюдаются пики на характерных частотах нанокристаллического кремния (518 см-1), СБ (1320 и 1574 см-1) и белков клетки.

Таким образом, показано, что наноконтейнеры на основе композитных наночастиц кремний/золото с загруженным в них химиотерапевтическим лекарством могут быть успешно обнаружены в раковых клетках и тканях с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-15-00268.

Литература

1. Tolstik E., Gongalsky M. B., Dierks J., Brand T., Pernecker M., Pervushin N. V., Maksutova D. E., Gonchar K. A., Samsonova J. V., Kopeina G., Sivakov V., Osminkina L. A., Lorenz, K. Frontiers in Pharmacology, 13: 962763. (2022).

2. Gongalsky, M., Tsurikova, U. A., Storey, C. J., Evstratova, Y. V., Kudryavtsev, A., Canham, L. T., Osminkina, L. A. Faraday Discuss., 222, 318 (2020).