Разработка метода получения наночастиц германия для биомедицинских применений

Назаровская Д.А.1, Красанова А.А.2, Осминкина Л.А. 1

Аспирант 1 года обучения

1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет фундаментальной медицины, Москва, Россия

E–mail: nazarovskaia.da22@physics.msu.ru

Наряду с масштабными исследованиями по использованию наноструктурированного германия в электронике и энергетике, наночастицы германия (Ge НЧ) благодаря своей низкой токсичности и уникальным оптическим свойствам имеют не меньших потенциал в области биомедицинских разработок. В настоящий момент эта область применения Ge НЧ не так популярна, главным образом, в связи с существующими трудностями в синтезе чистых и устойчивых наночастиц.

В отличие от хорошо изученных наноструктур пористого кремния и методов их получения наночастицы пористого германия (pGe НЧ) не так подробно исследованы. Впервые пористый германий был получен методом электрохимического травления в работе [1], и впоследствии эта методика не раз совершенствовалась, но стабильность пористой пленки так и не была достигнута. Позднее Ланга и др. показали, что образование PGe всегда сопровождается постоянным растворением уже сформированных пор [2]. В статье [3] показан способ получения слоев pGe, пригодных для применения в солнечной энергетике. Несмотря на достигнутый прогресс в знании о получении pGe НЧ, данные методы не подходят для применения полученных НЧ в биомедицинских целях. В недавнем исследовании по Ge НЧ для биомедицинских применений был предложен метод получения лазерной абляции [4].

В представленной работе разработаны методики получения наночастиц германия. Изучены физические характеристики полученных наноструктур: размер наночастиц (методом динамического рассеяния света), их структура (с помощью сканирующей электронной микроскопии, ИК-спектроскопии), оптические свойства (спектроскопия комбинационного рассеяния, спектроскопия поглощения света). Полученные результаты указывают на потенциальное применение полученных наночастиц германия в области биомедицины.

Рис. 1. Спектр комбинационного рассеяния кристаллического германия (C-Ge, черный) и

Ge НЧ (синий).

Литература

- Choi H.C., Buriak J. Preparation and functionalization of hydride terminated porous germanium // Chem. Comm. 2000. P. 1669-1670.

- Langa, S., et. al. Self-organized growth of single crystals of nanopores // Phys. Stat. Sol. (A). 2003. V. 195. P. R4-R6.

- Rojas, E.G., et. al. Porous Germanium Layers by Electrochemical Etching for Layer Transfer Processes of High-Efficiency Multi-Junction Solar Cells // ESC Transactions. 2011. V. 95-102, P. 95-102.

- Fronya, A., et. al. Germanium Nanoparticles Prepared by Laser Ablation in Low Pressure Helium and Nitrogen Atmosphere for Biophotonic Applications // Materials. 2022. V. 15. P. 5308.