Рамановская генерация пикосекундных импульсов в среднем ИК диапазоне в револьверном световоде

Д.С. Дубровский1,2, А.В. Гладышев1, Е.Е. Журавлева1,2, А.Ф. Косолапов1,

Ю.П. Яценко1, И.А. Буфетов1

1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Научный центр волоконной оптики им. Е.М. Дианова,

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, 
E–mail: dubrovskii.ds18@physics.msu.ru

Ультракороткие лазерные импульсы (УКИ) среднего инфракрасного (ИК) диапазона востребованы в различных областях науки и техники. Для генерации таких импульсов в большинстве случаев используются методы, основанные на применении объемных оптических элементов. Данные методы включают в себя как прямую генерацию в кристаллах ZnSe или ZnS, легированных ионами Cr2+ и Fe2+ [1], так и параметрическое преобразование УКИ в нелинейных кристаллах [2]. Оба метода позволяют реализовывать широкую перестройку длины волны, генерировать импульсы длительностью в несколько периодов поля и получать энергию в импульсе ~ 1 мДж.

Разработка волоконно-оптических методов генерации УКИ в среднем ИК диапазоне также представляет большой интерес. При этом обычно используются волоконные световоды на основе флюоридных и халькогенидных стекол, легированных редкоземельными элементами [3]. В последние годы особое внимание уделяется световодам с полой сердцевиной (СПС), позволяющим работать в среднем ИК диапазоне, используя хорошо освоенную технологию кварцевого стекла [4].

Рис. 1. Микрофотографии поперечного сечения световодов с полой сердцевиной, имеющих оболочку различных типов: 1 – фотонно-кристаллический, 2 – Кагоме, 3 – Кагоме с границей в форме гипоциклоиды, 4 – револьверный, 5 – с оболочкой в форме «парашютиков»,

6 – револьверный с вложенными капиллярами.

Существуют различные конструкции СПС (рис. 1). Оболочка фотонно-кристаллических СПС (рис. 1, (1)) обладает фотонной запрещенной зоной, которая в относительно узком спектральном интервале локализует излучение в полой сердцевине. Переход к антирезонансным СПС с оболочкой типа Кагоме (рис. 1, (2)) позволил расширить полосу пропускания, что особенно актуально для работы с УКИ. Создание СПС с отрицательной кривизной границы оболочка-сердцевина (рис. 1, (3)-(6)) дополнительно привело к существенному снижению оптических потерь. На сегодняшний день наибольшее распространение получили СПС револьверного типа (рис. 1, (4)), которые относительно просты в изготовлении и позволяют реализовывать широкие полосы пропускания с малыми оптическими потерями.

Целью данной работы является исследование рамановского преобразования УКИ из ближнего в средний ИК диапазон в газонаполненных СПС. Источником накачки служил иттербиевый лазер (ТЕТА-6, Авеста), генерирующий на длине волны 1,03 мкм импульсы с энергией до 400 мкДж и длительностью 250 фс. Импульсы накачки чирпировались до длительности 12 пс и вводились в активную среду, в качестве которой использовался кварцевый револьверный световод с полой сердцевиной, заполненной газовой смесью дейтерия и водорода. После этого измерялись спектральные и временные характеристики излучения на выходе из световода в зависимости от энергии импульсов накачки.

Рис. 2. Энергетические характеристики выходного излучения.

Излучение на выходе револьверного световода содержало спектральные компоненты ближнего ИК диапазона на длинах волн 1,49 и 1,8 мкм, обусловленные однокаскадными процессами вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) на колебаниях молекул D2 () и H2 (, соответственно. Кроме того, наблюдались спектральные компоненты в среднем ИК диапазоне на длинах волн 2,68 и 3,9 мкм.  Генерация на длине волны 2,68 мкм соответствует двухкаскадному колебательному ВКР в дейтерии, которое было исследовано ранее [5]. Генерация в области 3,9 мкм объясняется двухкаскадным процессом ВКР, один из каскадов которого реализуется на колебаниях молекул D2, а другой каскад на колебаниях молекул H2, что суммарно дает стоксов сдвиг , соответствующий преобразованию , которое впервые наблюдалось в данной работе.

В результате проведенных исследований удалось продемонстрировать в револьверном световоде стабильную рамановскую генерацию лазерных импульсов длительностью 4,6 пс на длине волны 3,9 мкм. Максимальная энергия в импульсе составила  (рис. 2а), а квантовая эффективность преобразования  достигала  (рис. 2б).

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда: грант № 19-12-00361.

Литература

- Pushkin A. V., Migal E. A., Tokita S., Korostelin Yu. V., Potemkin F. V. Femtosecond graphene mode-locked Fe:ZnSe laser at 4.4  µm // Optics Letters. 2020. 45, №3. С. 738–741.

- Andriukaitis G., Balčiūnas T., Ališauskas S., Pugžlys A., Baltuška A., Popmintchev T., Chen M.-C., Murnane M. M., Kapteyn H. C. 90 GW peak power few-cycle mid-infrared pulses from an optical parametric amplifier // Optics Letters. 2011. 36, №15. С. 2755–2757.

- Duval S., Bernier M., Fortin V. et al. Femtosecond fiber lasers reach the mid-infrared // Optica. 2015. 2, N 7. P. 623-626.

- Bufetov I.A., Kosolapov A.F., Pryamikov A.D., Gladyshev A.V., Kolyadin A.N., Krylov A.A., Yatsenko Yu. P., Biriukov A.S. Revolver Hollow Core Optical Fibers // Fibers. 2018. 6, №2. P. 39.

- Gladyshev A., Yatsenko Yu., Kolyadin A., Kompanets V.,  Bufetov I. Mid-infrared 10-µJ-level sub-picosecond pulse generation via stimulated Raman scattering in a gas-filled revolver fiber // Optical Materials Express. 2020. 10, №12. P. 3081–3089.