Диагностика объёмного энерговклада при воздействии ультракоротких лазерных импульсов ближнего и среднего ИК диапазона на объём кремния

Обыденнов Н.Н.1

1студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: obydennov.nn20@physics.msu.ru

Лазерная обработка материалов с использованием ультракоротких лазерных импульсов позволяет достичь высокого пространственного разрешения, а также минимизировать тепловое воздействие на объём вещества. Поверхностная обработка сегодня хоть и достигла точности порядка нанометров, но не все задачи можно покрыть в двухмерном пространстве. При помощи фемтосекундных лазерных систем появляется возможность производить обработку в объеме, не нарушая при этом его целостность, добиться аналогичного результата при помощи «классических» методик обработки материала крайне сложно.

Для диэлектриков разработано множество методов лазерной обработки объема, и многие из них активно используются уже не первое десятилетие [1]. Но так как  полупроводники непрозрачны для диапозона длин волн коммерчески доступных лазерных источников, то задача создания модификаций внутри объема окончательно не решена. В настоящее время активно развивающаяся фотоника ищет способ раскрыть потенциал полупроводников для создания новой элементой базы, на роль которых как раз подходит кремний [2]. Хотя фундаментальные принципы ионизации у диэлектриков и полупроводников схожи, но ограниченность практических знаний о взаимодействии с ними лазерного излучения не позволяет полупроводникам открыть новую страницу в создании фотонных систем. А значит исследования полупроводников, в частности кремния, являются как никогда актуальными.

Согласно теории ионизации Келдыша, на начальном этапе воздействия лазерного импульса ионизация объёма кремния будет обусловлена многофотонной и туннельной ионизацией. Далее электроны плазмы нагреваются в поле электромагнитной световой волны, что приводит к дополнительной лавинной ионизации вещества [3].

Для создания микромодификаций в объеме требуется передать энергию в объем вещества. Эффективность такой передачи удобно оценить используя понятие объёмного энерговклада, который вводится как отношение поглощенной энергии к объёму образовавшейся микроплазмы.

При попытках повысить энерговклад в кремнии возникает ряд проблем, таких как делокализация лазерного импульса и образование плазмы в префокальной области. Так как из существующих работ, направленных на решение этих проблем, наиболее перспективной видится методика двухцветного взаимодействия на вещество [4], то она и использовалась и в этой работе.

Целью настоящей работы ставилось определение объемного энерговклада в кремнии, при воздействии на него двумя фемтосекундными лазерными импульсами с длинами волн 1.24 мкм и 4.55 мкм. Также была исследована зависимость объёмного энерговклада от времени задержки между импульсами.

Для проведения эксперимента использовались две различные фемтосекундные лазерные системы. Лазерная система на Cr:Forsterite, с длиной волны 1.24 мкм и длительностью по FWHM интенсивности в 100 фс, энергией до 3 мДж, использовалась для создания затравочных электронов в объёме кремниевой пластинки. Для создания лавинной ионизации на затравочных электронах в образце использовалась лазерная система на Fe:ZnSe с длинной волны в 4.55 мкм и длительностью по FWHM интенсивности в 160 фс, энергией до 2.5 мДж. Фокусировка лазерного импульса в образец производилась объективом с числовой аппертурой  0.5.

В результате были получены зависимости объёмного энерговклада от энергии импульса на длине волны в 4.55 мкм и от времени задержки между импульсами.

| Рисунок 1. График зависимости объемного энерговклада от энергии импульса на длине волны 4.55 мкм для трех различных длин импульсов. | Рисунок 2. График интенсивности генерации третьей гармоники от времени задержки. |
| --- | --- |

Как видно из рисунка 1, оптимальный энерговклад достигается на сравнительно малых энергиях ~100 нДж, причем при уменьшении длительности импульса оптимальная энергия уменьшается, а само значение оптимального объемного энерговклада увеличивается. Из рисунка 2 видно, что при увеличении времени задержки начиная с нулевой значительно увеличивается интенсивность генерации третьей гармоники (монотонно зависит от концентрации электронов плазмы), энерговклад же также возрастает с ростом интенсивности ГТГ.

В работе были успешно применены методики диагностики энерговклада в диэлектрических средах для случая полупроводниковых сред. Это позволило измерить объемный энерговклад в кремнии при острой фокусировке лазерного импульса в объём кремния. Благодаря возможности управления временем задержки между затравочным и греющим импульсами, удалось реализовать контролируемое лазерное воздействие на среду.

Литература:

- Schaffer C. B. et al. Micromachining bulk glass by use of femtosecond laser pulses with nanojoule energy //Optics letters. – 2001. – Т. 26. – №. 2. – С. 93-95.

- Demkov A. A., Posadas A. B. Si-integrated ferroelectrics for photonics and optical computing //MRS Bulletin. – 2022. – Т. 47. – №. 5. – С. 485-493.

- Keldysh L. V. et al. Ionization in the field of a strong electromagnetic wave //Sov. Phys. JETP. – 1965. – Т. 20. – №. 5. – С. 1307-1314.

- Potemkin F. V. et al. Overcritical plasma ignition and diagnostics from oncoming interaction of two color low energy tightly focused femtosecond laser pulses inside fused silica //Laser Physics Letters. – 2016. – Т. 13. – №. 4. – С. 045402.