Широкотемпературный ферриэлектрический жидкий кристалл как квадратичная электрооптическая среда нового поколения

Ткаченко Т.П.1,3, Кузнецов А.В.1,3 Жукович-Гордеева А.А.2,3

1аспирант, 2студент 3сотрудник

Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
E–mail: tptkachenko@lebedev.ru

Полярные жидкокристаллические мезофазы вызывают большой интерес как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения [1]. Ферриэлектрические жидкие кристаллы (ФЖК) включают в себя разнообразные полярные мезофазы, общим недостатком которых являлся узкий температурный диапазон их существования (в пределах 10 оС), и при высоких температурах T>60оС. В работе представлен разработанный авторами в 2022 году первый в мире ФЖК с диапазоном мезофазы от       -3оС до +47оС. Этот ФЖК, названный FerriLCM-1 [2], обладает геликоидальной закруткой с субволновым шагом p0 ≅ 110 нм (рис. 1а), что позволяет рассматривать его оптические свойства в рамках классической кристаллооптики [1].

Электрооптический отклик в ФЖК FerriLCM-1 возникает благодаря эффекту деформации геликоида (Deformed Helix Ferroelectric, DHF [1, 2]) в электрическом поле, что обеспечивает времена отклика τ от десятков до сотен микросекунд в широком температурном интервале, причём в электрических полях менее 0,5 В/мкм [2] (рис. 1а).

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 1. Температурные характеристики FerriLCM-1: а) Зависимости шага спирали и времен электрооптического отклика от температуры; б) Зависимость коэффициента Керра и электроуправляемого двулучепреломления от температуры. |

ФЖК FerriLCM-1 является в настоящее время самой низковольтной квадратичной жидкокристаллической электрооптической средой, коэффициент Керра (KKerr) которой достигает 1500 нм/В2 (рис. 1б), что почти в миллион раз больше коэффициента Керра нитробензола. При этом максимальный диапазон изменения электроуправляемого двулучепреломления 𝛥nEeff составляет 0,037 (рис. 1б), что не достигается в жидкостях.

Сказанное выше означает, что разработанный авторами ФЖК перспективен для создания электрооптических модуляторов с управляющим напряжением менее одного вольта (не существующих в настоящее время), а также для создания низковольтных световых фазовых матриц в оптических пинцетах и лидарах.

Авторы благодарны д.ф.-м.н., профессору Пожидаеву Е.П. за руководство данной работой.

Литература

- Pozhidaev E., et al. Electro-optics of ferroelectric and antiferroelectric liquid crystal helical nanostructures //J. of Mol. Liq. 2022. V. 367. 120493.

- Pozhidaev E., et al. Broad temperature range ferrielectric liquid crystal as a highly sensitive quadratic electro-optical material // Opt. Let. 2022. V. 47 (7). P. 1598-1601.