Микросферная оптическая микроскопия с достижением нанометрового разрешения

Сенотрусова С.А.1, Ахметова А.И.2, Яминский И.В.3

1студент, 2м.н.с., 3профессор

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: senotrusova.sa18@physics.msu.ru

В современной микроскопии широко используются оптические методы благодаря своим уникальным преимуществам, таким как высокая разрешающая способность, возможность наблюдения в режиме реального времени при видимом свете и без повреждения образца. Однако существует ограничение, возникающее из-за дифракции: предел разрешения оптических микроскопов при белом свете составляет приблизительно 250 нм [1]. Актуальна задача разработки инструментов, обеспечивающих наблюдение с наноразрешением, которая активно решается с помощью микросфер.

В последние годы исследователи обнаружили, что под источником белого света сферические микролинзы микронного размера обладают возможностями получения изображений со сверхразрешением около 50 нм [2]. Микросфера помещается на поверхность исследуемого образца, являясь дополнительным оптическим «усилителем». Линза фокусирует падающий свет в световое пятно и передает изображение ближнего поля контактирующего с ней объекта в мнимое изображение, которое визуализируется в объективе оптического микроскопа, что позволяет достичь более высокого разрешения. Причиной данной способности является неординарный характер распространения оптического излучения в частице сферической формы, а также разница показателей преломления материала линзы и окружающей среды. Данный метод привлекает значительное внимание благодаря своей простоте реализации и отсутствию необходимости применения меток, что может быть существенно важно для чувствительных биологических образцов.

В работе представлены результаты реализации метода микросферной микроскопии в режимах проходящего и отраженного света. Были проведены исследования с использованием прозрачных микролинз из таких материалов, как BaTiO3 (диаметром от 20 мкм до 100 мкм), TiO2 (диаметром от 10 до 60 мкм) и полиметилакрилата (диаметром 9 мкм). Исследования проводились и на воздухе, и в жидкой среде (использовались силиконовое и иммерсионное масла). С помощью микролинзовой оптической микроскопии были получены изображения топологий микросхем, образцов с нанесенным покрытием с полыми структурами от 1 до 20 мкм, а также биологических образцов: красных кровяных клеток, наблюдение которых проводилось в режиме реального времени, благодаря чему была получена визуализация трансформации эритроцита в эхиноцит. В результате было получено разрешение менее 150 нм и преодолен дифракционный предел.

Литература

1 Hao X., Kuang C., Gu Z., Wang Y.,Li S., KuY. ,Li Y., Ge J., X.Liu, From microscopy to nanoscopy via visible light. Light: Science & Applications  № 2, P. 108 (2013)

2 Wang Z., Guo W., Li L., Luk'yanchuk B., Khan A., Liu Z., Chen Z., Hong M.. Optical virtual imaging at 50 nm lateral resolution with a white-light nanoscope. Nature communication 2(1) № 218, P.1-6 (2011)