Влияние характеристик растворителя

на оптические свойства углеродных точек

Корепанова А.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: korepanova.aa20@physics.msu.ru

В настоящее время в нанотехнологиях, в диагностике различных наносистем, в том числе, в биомедицине крайне актуальна задача создания и развития оптических сенсоров для определения различных физико-химических параметров окружающей среды. Наносенсоры на основе углеродных точек (УТ) являются одним из наиболее перспективных материалов для решения указанных задач благодаря таким свойствам, как стабильная фотолюминесценция, чувствительность к среде, нетоксичность, биосовместимость, низкая стоимость, простота синтеза и большое разнообразие прекурсоров [1]. Однако для разработки эффективных наносенсоров на базе УТ необходимо изучить механизмы взаимодействия наночастиц с молекулами окружения и механизмы влияния этих взаимодействий на спектральные характеристики УТ [2].

В данной работе изучаются оптические свойства УТ, синтезированных гидротермальным методом из лимонной кислоты и этилендиамина и методом Хаммерса из пластин графита, в различных растворителях. Для исследования механизмов влияния взаимодействий УТ с молекулами растворителя на оптические свойства наночастиц были получены зависимости спектральных характеристик поглощения и фотолюминесценции суспензий УТ от таких свойств использованных растворителей, как относительная полярность, показатель преломления и способность к образованию водородных связей. Сравнительный анализ спектров поглощения и фотолюминесценции суспензий УТ показал, что величина стоксова сдвига фотолюминесценции возрастает с ростом относительной полярности растворителя. Такой результат объясняется процессом перераспределения электронов в молекулах растворителя при увеличении дипольного момента УТ вследствие возбуждения. Обнаружена зависимость интенсивности фотолюминесценции суспензии УТ от способности растворителя образовывать водородные связи.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 22-12-00138, https://rscf.ru/project/22-12-00138/.

Литература

      - Liu M. Optical Properties of Carbon Dots: A Review // Nanoarchitectonics. 2020, V. 1(1). P. 1–12.

- Lakowicz J. R. (Ed.). Principles of Fluorescence Spectroscopy. 2006.