Создание уязвимостей в системах квантового распределения ключей

в результате атаки импульсным лазером

Жлуктова И.В.1, Ружицкая Д.Д. 2,3, Поносова А.А. 1,2,3, Камынин В.А.1,

Макаров В.В. 2,3,4

1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

2Российский квантовый центр, Сколково, Москва, Россия

3Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия

4Университет науки и технологии Китая, Шанхай, Китайская Народная Республика
E–mail: iv.zhluktova@gmail.com

Системы квантового распределения ключей (КРК) позволяют создать секретный криптографический ключ для безопасного обмена информацией между удаленными пользователями [1]. Несмотря на то, что протоколы КРК гарантируют абсолютную теоретическую безопасность, в реальном оборудовании могут иметься “побочные каналы”, которые используются квантовыми взломщиками для получения информации о создаваемом ключе. К настоящему моменту практически нет работ по экспериментальному исследованию атак интенсивным лазерным излучением на системы КРК в широком диапазоне спектральных и генерационных характеристик лазеров. Поэтому, представленная работа посвящена исследованию влияния атаки импульсным лазерным повреждением на защитные оптические элементы систем КРК, так как это может привести к широкому спектру различных эффектов, таких как нелинейные эффекты, пробой диэлектрика и т.д.

Основной целью является разработка надежной контрмеры против атаки лазерным повреждением источников КРК и общей методологии определения характеристик волоконно-оптических компонентов для защиты систем КРК, включая выбор режимов излучения для сертификационных испытаний. На рис.1. представлена экспериментальная установка, которая имитирует атаку импульсным лазерным излучением на волоконно-оптический изолятор с рабочей длиной волны 1.55 мкм. В качестве лазера-взломщика использовался полностью волоконный иттербиевый лазер, работающий в режиме пассивной синхронизации мод, и излучающий на длине волны 1061 нм [2]. Длительность импульсов воздействующего излучения составляла 300–700  пс в зависимости от использованного каскада волоконных усилителей, предназначенного для увеличения средней и пиковой мощности.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: ИЛ- импульсный лазер, ЛД- лазерный диод, ССО- спектрально-селективный ответвитель

Время воздействия на тестируемые образцы не превышало 15–20 мин, а максимальная средняя мощность воздействия была около 1.1 Вт. Также, для оценки результатов, первоначально были получены спектральные характеристики тестируемых образцов, а также проводился постоянный контроль за временными и спектральными параметрами лазера-взломщика.

При тестировании образцов оптических изоляторов было отмечено, что повреждение импульсным излучением приводит к долговременному снижению изоляции на 10.8–31.4 дБ, сохранившемуся более, чем в течение нескольких дней после воздействия интенсивным лазером, без резкой потери прозрачности в прямом направлении. Также выяснилось, что со временем, некоторые ранее поврежденные образцы восстанавливаются в течение полугода после проведения серии экспериментов по лазерному повреждению. Сделан вывод, что использование оптических изоляторов в качестве контрмеры для защиты от повреждения импульсным лазерным излучением системы КРК достаточно эффективно. Однако ввиду спектральной зависимости коэффициента изоляции компонентов от длины волны, прошедшего излучения в области частичной прозрачности волоконно-оптических изоляторов может быть достаточно для реализации других атак с инжекцией излучения в источник КРК - атаки Троянским конем и засевом лазера источника.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (грант 075-15-2022-315) и Российского научного фонда (грант 21-42-00040).

Литература

- Sajeed S., Chaiwongkhot P., Huang A., Qin H., Egorov V., A. Kozubov, A. Gaidash, V. Chistiakov, A. Vasiliev, A. Gleim, and V. Makarov, An approach for security evaluation and certification of a complete quantum communication system// Sci. Rep. 2021. Vol. 11. P. 5110.

- Zhluktova I.V., Filatova S.A., Trikshev A.I., Kamynin V.A., and Tsvetkov V.B., All-fiber 1125 nm spectrally selected subnanosecond source// Appl. Opt. 2020. Vol. 29. P. 9081.