Исследование динамики поглощения из возбуждённого состояния 5I7 ионов гольмия в оптических волокнах на кварцевой основе

Фалэ А.Е.1,2, Камынин В.А.2, Федосеев А.И.1, Филатова С.А.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

2 Институт общей физики имени А.М. Прохорова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: fale.ae18@physics.msu.ru

Оптические волокна, легированные гольмием, в последнее время находят все большее применение в прикладных областях и в научных исследованиях [1]. Обычно они используются для создания лазеров и усилителей в спектральном диапазоне 2-2.2 мкм [2]. Во многих работах экспериментальные данные сопровождаются численным моделированием, которое позволяет понять суть физических процессов в активной среде (см., напр., [3]). Интерес представляет изучение явления резонансного поглощения из возбужденного состояния (ESA) на переходе , благодаря которому гольмиевые волокна могут использоваться в качестве аттенюаторов или модуляторов в спектральном диапазоне 1.5–1.7 мкм, который частично перекрывает люминесценцию ионов эрбия. Такая модуляция может быть осуществлена путем изменения величины накачки, которая, в свою очередь, влияет на поглощение внешнего резонансного сигнала в гольмиевом волокне. С другой стороны, при достаточно высоких интенсивностях внешнего сигнала может наблюдаться снижение населенности уровня . В этом случае уже внешний сигнал может использоваться как модулятор лазерного излучения.

Целями настоящей работы являются экспериментальное и теоретическое изучение поглощения на переходе  в гольмиевом волокне в диапазоне длин волн 1.5-1.6 мкм при различных значениях накачки и интенсивности внешнего источника и исследование динамики генерации при модулировании лазерного излучения внешним источником.

В литературе содержится мало информации о переходах ESA, их сечения неизвестны. В представленной работе задача определения сечения поглощения на переходе  решалась путем сравнения экспериментальных и расчетных данных. На рис. 1 приведены расчетные кривые, полученные для различных значений сечений, и экспериментальные точки, соответствующие относительной интенсивности внешнего источника, прошедшей всю длину активного волокна, для случая импульсной накачки длительностью ~ 0.1 мс. Для того, чтобы интенсивность внешнего сигнала в различных точках среды и во времени однозначно определялась значениями населенности уровня , величина мощности источника на входе в среду была выбрана достаточно малой. Видно, что экспериментальные точки хорошо ложатся на одну из этих кривых. Это позволяет оценить величину неизвестного сечения как 1.9 · 10 -21 см 2.

Найденная величина сечения делает возможным рассмотрение вопроса о модуляции излучения гольмиевого лазера внешним резонансным сигналом. На рис. 2а показан срыв генерации при воздействии на активную среду импульсом амплитудой 30 Вт и длительностью ~ 1.5 мкс. Время восстановления стационарной генерации превышает 150 мкс. Временной интервал  между импульсом от внешнего источника и первым импульсом релаксационных колебаний меньше периода насыщенных релаксационных колебаний . Рис. 2б иллюстрирует импульсно-периодическую модуляцию лазерного излучения под действием внешнего сигнала. При таком воздействии наблюдается заметное снижение усиления α, что приводит к периодическому затуханию генерации. Импульс от внешнего источника подается в тот момент, когда α близок к потерям, но генерация еще не развилась. Так как время релаксации уровня , на который идет процесс поглощения, мало, то коэффициент усиления определяется скоростью релаксационного перехода с уровня , населенность которого на рисунке обозначена как . Быстрое восстановление коэффициента усиления с временем  позволяет достигать заметного превышения α над порогом к моменту развития генерации.

Данные рис. 2б показывают, что импульсно-периодический режим, схожий с режимом модуляции добротности, может быть реализован путем резонансного поглощения с возбужденного состояния.

Литература

[1] Todorov, F., Aubrecht, J., Peterka, P., Schreiber, O., Jasim, A. A., Mrázek, J., ... & Honzátko, P. (2020). “Active optical fibers and components for fiber lasers emitting in the 2-μm spectral range”. Materials, 13(22), 5177.

[2] Holmen, L.G., Shardlow, P.C., Barua, P., Sahu, J.K., Simakov, N., Hemming, A., & Clarkson, W.A. (2019). “Tunable holmium-doped fiber laser with multiwatt operation from 2025 nm to 2200 nm”. Optics letters, 44(17), 4131-4134.

[3] C. Huang, Y. Tang, S. Wang, R. Zhang, J. Zheng, and J. Xu (2012). “Theoretical Modeling of Ho-Doped Fiber Lasers Pumped by Laser-Diodes Around 1.125μm”. Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, No. 20, 3235-3240

# Text boxes

Рис. 1. Относительная интенсивность внешнего сигнала для случая импульсной накачки. Точками показаны экспериментальные данные.

Рис. 2. а) Срыв генерации при воздействии одиночным импульсом на активную среду гольмиевого лазера; б) Работа лазера под действием импульсно-периодического внешнего излучения