Определение лекарственного препарата «метотрексат» в плазме крови человека методом гигантского комбинационного рассеяния света

Демишкевич Е.А.,1,2 Зюбин А.Ю.,1 Евтифеев Д.О.,1 Самусев И.Г.,1

Студент, 2 курс магистратуры

1Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,

ОНК «Институт высоких технологий», Калининград, Россия

2Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия

E-mail: ldemishkevich@gmail.com

Метотрексат (МТХ) является стандартным препаратом, который назначают в низких дозах при ревматоидном артрите (РА). РА представляет собой хроническое воспалительное заболевание неизвестной этиологии, которое в основном поражает более мелкие синовиальные суставы симметричным образом, что в большинстве случаев приводит к разрушению суставов.  В настоящее время он является одним из наиболее часто используемых препаратов при лечении РА  [3]. Однако МТХ является цитотоксическим из-за его действия не только на поврежденные клетки, но и на другие ткани. Прием МТХ больными иногда вызывает такие серьезные токсические эффекты, как легочные, почечные, печеночные нарушения, миелосупрессия [1]. В клинических условиях токсические эффекты можно свести к минимуму путем тщательного мониторинга МТХ в сыворотке крови, что имеет большое значение в клинике и фармацевтике.

Биосенсоры, основанные на локализованном поверхностном плазмонном резонансе (LSPR), стали перспективным методом для клинического и химического анализа благодаря своей высокой чувствительности. Большое внимание привлекли методы на основе гигантского комбинационного рассеяния света (ГКРС), обладающие преимуществами быстрой регистрации спектрального сигнала, неразрушающего сбора данных, точной регистрации спектрального отпечатка [2].

В данной работе на первом этапе была разработана методика двухстадийного химического синтеза золотых нанозвезд (AuNS) с использованием зародышевых наночастиц (НЧ). Поглощение полученных НЧ регистрировалось в длинноволновой области, выраженный пик  плазмонного резонанса регистрировался при длине волны =660 нм. Далее, золотые нанозвезды были нанесены на кварцевые стекла марки КУ-1, размером 37 × 24 мм. Полученные кварцевые стёкла с нанесенными на них НЧ были использованы для регистрации спектров гигантского комбинционного рассеяния света.

В рамках данного исследования для экспериментальной части использовался  анализатор КРС Virsa (Renishaw, UK). В ходе эксперимента был использован лазер с длиной волны возбуждения λ = 785 нм. В работе был использован МТХ концентрацией 10-2 - 107 М. Регистрация спектров проводилась при условиях: динамическая съёмка в диапазоне обратных волновых чисел 400-1800 см⁻¹, 30 секунд, длина волны лазера 785 нм, мощность лазера 10 мВт. В качестве характеристического пика препарата был выбран пик при 1360 см-1. Как видно из рисунка 1, с помощью НЧ удалось зарегистрировать спектр от МТХ концентрацией 10-5 М,  в то время как спектр МТХ концентрацией 10-2М на чистом кварце спектр не регистрируется (контрольный спектр).  В ходе исследования было определено, что концентрации препарата 10-6 М и 10-7 М не регистрируются.

Далее определялось наличие МТХ в плазме крови человека. Для этого было смешано 100 мкл плазмы крови здорового добровольца и 100 мкл чистого препарата. После, полученную смесь держали при комнатной температуре на протяжении 15 минут, а затем наносили на кварцевую поверхность модифицированную НЧ.  Как видно из рисунка 2, характеристический максимум чистого МТХ регистрируются после смешивания с плазмой крови человека.

Рисунок 1. Спектр комбинационного рассеяния света (КРС) от МТХ концентрацией 10-2 М, нанесенного на чистое кварцевое стекло (черная пунктирная линия-контроль) и спектр КРС от МТХ концентрацией 10-5 М нанесенного на кварцевое стекло с AuNS (толстая сплошная линия), а также спектр от фона подложки без МТХ (тонкая сплошная линия).

Рисунок 2. Спектр КРС от МТХ концентрацией 10-2 М, нанесенного на кварцевое стекло с AuNS (черная пунктирная линия-контроль), спектр КРС от плазмы крови (тонкая сплошная линия), спектр КРС от раствора состоящего из 100мкл МТХ концентрацией 10-2 М и 100 мкл плазмы (толстая сплошная линия).

Работа выполнена на базе НОМЦ «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской» в рамках Соглашения № 075-02-2022-872.

Литература

- Asbahr D. et al. Differential pulse adsorptive stripping voltammetric determination of nanomolar levels of methotrexate utilizing bismuth film modified electrodes //Sensors and Actuators B: Chemical. – 2013. – Т. 188. – С. 334-339.

- Aoki P. H. B. et al. Surface-enhanced Raman scattering (SERS) applied to cancer diagnosis and detection of pesticides, explosives, and drugs //Reviews in Analytical Chemistry. – 2013. – Т. 32. – №. 1. – С. 55-76.

- Kinder A. J. et al. The treatment of inflammatory arthritis with methotrexate in clinical practice: treatment duration and incidence of adverse drug reactions //Rheumatology. – 2005. – Т. 44. – №. 1. – С. 61-66.