Наблюдение бозонной моды методом SnS-андреевской спектроскопии в соединении (K,Na)Fe2Se2

Михайлов В.М.1,2*, Кузьмичев С.А.3,1#, Ильина А.Д.1,2*, Никитченков И.А.3*,

Морозов И.В.4**, Болталин А.И.4#, Шилов А.И.4,1, Кузьмичева Т.Е.1#

*студент, #старший научный сотрудник, к.ф.-м.н., **ведущий научный сотрудник, д.х.н., младший научный сотрудник

1 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

2 Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия

3 МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

4 МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

Е-mail: mikhailov.vm@phystech.edu

Для железосодержащих сверхпроводников в рамках модели спаривания на спиновых флуктуациях, подразумевающей s± - волновую симметрию сверхпроводящего параметра порядка предсказывается наличие пика мнимой части магнитной восприимчивости на векторе нестинга с энергией меньшей 2ΔL. Экспериментально данный пик наблюдался на спектре неупругого рассеяния нейтронов для различных железосодержащих сверхпроводников, пример [1]. Согласно теории [3], в диффузионных туннельных контактах испускание спиновых экситонов в процессе многократных андреевских отражений будет вызывать появление особенностей-сателлитов минимумов субгармонической структуры (СГС) большей щели на напряжениях смещения:

В данной работе исследованы спектры дифференциальной проводимости туннельных контактов, полученных методикой “break-junction” в монокристаллах (K,Na)Fe2Se2. На рассмотренных спектрах дифференциальной проводимости наблюдался резкий пик проводимости при нулевом напряжении смещения, что вместе с характерным избыточным током на вольт-амперной характеристике свидетельствуют о высокой прозрачности полученных туннельных контактов. Кроме того, на спектрах дифференциальной проводимости были определены субгармонические структуры с числом минимумов порядка числа Кнудсена l/d < 3, а нормальная проводимость полученных контактов, в строгом подчинении формуле Шарвина оказалась не зависящей от температуры. Исходя из вышесказанного следует что полученные контакты являлись баллистическими, близкими к диффузионному режиму.

По положениям резких минимумов субгармонических структур на спектрах был определён сверхпроводящий параметр порядка ΔL= 5.3 ± 0.3 мэВ. На малой выборке спектров также наблюдалась отдельная резкая субгармоническая структура, от, предположительно, малой сверхпроводящей щели ΔS ∼ 1.2 мэВ. Смещённый на напряжение соответствующее энергии ε0 = 6.4 мэВ вправо относительно особенности 2ΔL экспериментально наблюдался размытый минимум, связанный, предположительно, с испусканием бозонной спин-флуктуационной моды. Кроме основного бозонного сателлита, более слабый минимум наблюдается также на напряжении смещения ∼ 2ΔL + 2ε0, что может соответствовать испусканию двух бозонов в процессе многократных андреевских отражений.

Положения и температурные зависимости бозонных сателлитов совпадают для туннельных контактов, полученных на различных экспериментальных образцах. При этом энергия бозонной моды ε0 при гелиевой температуре оказывается очень близкой к предположительной ΔL + ΔS. С увеличением температуры энергия бозона медленно уменьшается, в согласии с [2], а соответствующие ей особенности-сателлиты различимы почти до TC. Аналогичную температурную зависимость имеет и второй бозонный резонанс на смещении ∼ 2ΔL + 2ε0.

Таким образом наблюдаемая бозонная мода существует только в сверхпроводящем состоянии, а её энергия почти не зависит от геометрии контакта. Соответственно, согласно [2], наблюдаемый бозон может являться спиновым экситоном.

Рис. 1. (а) Температурная эволюция спектра дифференциальной проводимости на которой наблюдаются резкие главные минимумы СГС малой и большей щели, а также размытые минимумы-сателлиты связанные с испусканием спиновых экситонов.

(b) Температурные зависимости положений первых минимумов СГС большой и малой щели, и их полусуммы в сравнении с вычисленной энергией бозонного резонанса.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (тема “Физика высокотемпературных сверхпроводников и новых квантовых материалов”, №0023-2019-0005).

Литература

- Inosov. D. S. et al. Normal-state spin dynamics and temperature-dependent spin-resonance energy in optimally doped BaFe1.85Co0.15As2 // Nature Physics 2010, Vol. 6, p. 178-181.

- Korshunov M.M. et al. Spin resonance peak in Fe-based superconductors with unequal gaps // Phys. Rev. B 2016, Vol. 94, p. 094517.

- Korshunov M.M. et al. Direct Observation of the Spin Exciton in Andreev Spectroscopy of Iron-Based Superconductors // Materials 2022, Vol. 15, p. 6120.