Туннельная спектроскопия пниктидов Ba(Fe,Ni)2As2 с вариацией степени допирования в нормальном состоянии

Никитченков И.А.1,*, Кузьмичев С.А.2,1, (, Перваков К.С.2, (, Власенко В.А.2,((,

Ильина А.Д.1,3*, Михайлов В.М.1,3,*, Кузьмичева Т.Е.1,(

*студент, ( старший научный сотрудник, к.ф.-м.н., ( научный сотрудник, (( научный сотрудник, к.ф.-м.н.

1 МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

3 Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия

E-mail: nikitchenkov.ia19@physics.msu.ru

Соединения Ba(Fe,Ni)2As2 имеют слоистую кристаллическую структуру, в которой сверхпроводящие (СП) блоки FeAs чередуются в с-направлении с плоскостями Ba. В стехиометрическом составе это соединение имеет дальний антиферромагнитный порядок. При электронном допировании антиферромагнетизм постепенно подавляется и возникает сверхпроводящая фаза, образующая «колокол», с максимальной критической температурой Тс ( 21 К [3]. На поверхности Ферми присутствуют дырочные зоны около Г-точки зоны Бриллюэна и электронные цилиндры около М-точки; последние часто рассматривают как единую эффективную электронную зону. Ожидается, что при температурах ниже Тс на электронных листах поверхности Ферми образуется несколько СП конденсатов.

Мы исследовали монокристаллы BaFe2-xNixAs2 недо- и передопированных составов с x = 0.06, 0.08, 0.12 и 0.14 и соответствующими Тс ( 14 К, 18 К, 16 К и 13 К. В образцах при Т = 4.2 К с помощью техники «break-junction» [5] создавались контакты на микротрещине типа сверхпроводник-барьер-сверхпроводник (ScS). По нашим оценкам, полученные контакты находились в полубаллистическом режиме: отношение характерной длины неупругого рассеяния к размеру контакта составляло в с-направлении l/d ( 1-3. Целью работы было исследование особенностей вольтамперных характеристик (ВАХ) контактов и спектров динамической проводимости dI(V)/dV в сверхпроводящем и нормальном состоянии.

Ниже Тс наблюдался эффект некогерентных многократных андреевских отражений (IMARE), вызывающий избыточный ток при любых смещениях eV, а также появление повышенной андреевской проводимости при нулевом смещении и щелевых минимумов при любых температурах вплоть до Тс [2]. При этом ВАХ и dI(V)/dV демонстрировали сильную нелинейность как в СП, так и в нормальном состоянии (ниже Тс на фоне этой нелинейности присутствовали андреевские особенности). Таким образом, данная нелинейность не связана со СП свойствами и вызвана особенностями нормального состояния. Форма нелинейности dI(V)/dV схожа с «псевдощелью», наблюдаемой в высокотемпературных купратах.

При малых смещениях dI(V)/dV выше Тс имеет минимум. При eV ( 12-13 мэВ на спектрах наблюдался максимум, а при eV ( 20-28 мэВ – минимум. Форма особенностей схожа при различной степени электронного допирования и Тс и воспроизводится для всех исследованных контактов. Нормальное сопротивление контактов при eV >> 2((0) практически не менялось с увеличением температуры, следовательно, данную нелинейность нельзя объяснить перегревом контактной области при протекании измерительного тока. Нами показано, что с увеличением температуры выше Тс до 40-50 К форма нелинейности сохраняется: положения максимумов и минимумов dI(V)/dV в нормальном состоянии практически не зависят от температуры. Эффект воспроизводится для контактов, полученных в различных монокристаллах, не зависит от нормального сопротивления контакта, его площади и прозрачности туннельного барьера, таким образом, нелинейность dI(V)/dV в нормальном состоянии является внутренним свойством Ba(Fe,Ni)2As2 и не может быть объяснена случайными эффектами или размерными резонансами.

Известно, что спектр туннельного NcN-контакта (N – нормальный металл) определяется распределением плотности электронных состояний N(E) вблизи уровня Ферми [1]. Таким образом, можно предположить нелинейное распределение N(E) вблизи EF, вызванное особенностями зонной структуры Ba(Fe,Ni)2As2. С другой стороны, можно предположить перенормировку N(E) в нормальном состоянии вследствие резонансного электрон-бозонного взаимодействия [6]. Тем не менее, как отмечалось в работе [4], подобный эффект достаточно слабо проявляется в эксперименте, т.к. соответствующие особенности заметны только на второй производной ВАХ. Хотя мы не исключаем реализацию второго сценария, проявление особенностей зонной структуры на туннельных спектрах кажется более вероятной причиной наблюдаемой нелинейности dI(V)/dV.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 1. Спектр динамической проводимости контакта в образцах BaFe1.94Ni0.06As2 (а) и BaFe1.86Ni0.14As2 (б), измеренные при различных температурах. Спектры сдвинуты вдоль вертикальной оси для наглядности. Локальные критические температуры контактов Тс = 14.2 К и 13.2 К, соответственно. Андреевский минимум при 4.3 K отмечен стрелкой. |

Литература

- Giaever I., Megerle K., Study of Superconductors by Electron Tunneling // Phys. Rev. 1961. Vol. 112. P. 1101

- Kuemmel R., et al. // Andreev scattering of quasiparticle wave packets and current-voltage characteristics of superconducting weak links // Phys. Rev. B 1990. Vol. 42 P. 3992.

- Xingye Lu. Phase Diagram and Magnetic Excitations of BaFe2-xNixAs2: A Neutron Scattering Study. Springer Theses 2017.

- Бобров Н. Л. Спектроскопия электрон-фононного взаимодействия сверхпроводящих микроконтактов: экспериментальные аспекты // УФН 2020. Т. 190. С. 1143.

- Кузьмичев С.А., Кузьмичева Т.Е. Техника “break-junction” применительно к слоистым сверхпроводникам // Физика низких температур, 2016, т. 42, № 11, c. 1284–1310

- Свистунов В. М., Белоголовский М. А., Черняк О. И. Туннельные исследования металлов в области высоких давлений // Успехи физических наук, 1987, т. 151. с. 31.