Создание полупроводниковой резистивной памяти на основе светодиодов InGaN/GaN путем импульсного воздействия

Рибенек В.А.

аспирант

Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия
E–mail: ribl98@mail.ru

На сегодняшний день память типа RRAM (Resistive random-access memory - резистивная память с произвольным доступом) является наиболее молодым и перспективным типом энергонезависимой памяти и представляет собой прекрасную альтернативу flash и SSD накопителям, а также может быть применена для нейроморфных систем. В последние годы особый интерес в этой области представляет создание конфигурации, объединяющей технологию RRAM и полупроводниковый светодиод [1-3] для возможности параллельного оптического считывания информации. Нами предложен метод создания резистивной памяти на базе светодиодов InGaN/GaN с одной квантовой ямой путем импульсного воздействия.

Светодиоды с центральной длиной волны излучения 468 нм подвергались нами импульсному воздействию с помощью источника сигналов специальной формы АКИП-3418/2. При протекании тока большой величины в импульсном режиме происходит образование подвижных дефектов и формирование в области пространственного заряда проводящих каналов, которые отвечают за эффект резистивного переключения и памяти в полупроводниковом светодиоде. Данные эффекты подтверждаются наличием явления гистерезиса на вольт-амперных (рис.1, а) и вольт-фарадных (рис.1, б) характеристиках исследуемого прибора. На графиках виден четкий переход между резистивным и диодным состояниями структуры. Стоит отметить, что установившееся состояние сохраняется даже при отсутствии питания. Таким образом, описанный прибор является энергонезависимым, как и все устройства с резистивной памятью.

Рис. 1. Вольт-амперная (а) и вольт-фарадная (б) характеристики прибора (1 – измерение от прямого напряжения смещения к обратному; 2 – измерения от обратного напряжения смещения к прямому).

Литература

- Che-Wei Chang, Wei-Chun Tan, Meng-Lin Lu1, Tai-Chun Pan, Ying-Jay Yang, Yang-Fang Chen. Electrically and Optically Readable Light Emitting Memories. Scientific Reports vol.4, article number: 5121, 2014.

- 2. K. Zheng, J. L. Zhao and others. An Optically Readable InGaN/GaN RRAM. IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, vol. 63, number 6, 2016.

- 3. Kai Fu, Houqiang Fu, Student Member, IEEE, Xuanqi Huang, Tsung-Han Yang, Hong Chen and others. Threshold switching and memory behaviors of epitaxially regrown GaN-on-GaN vertical p-n diodes with high temperature stability. IEEE Electron Device Letters Vol. 40, Is. 3, 2019.