Органические фотоэлементы на основе новых нефуллереновых акцепторных материалов

Габдуллин Р.Р.,1,2 Маннанов А.Л. 2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E-mail: pt.os.ir@gmail.com

Органические фотоэлементы (ОФЭ) – многослойные системы малой толщины (толщина активного слоя порядка 50-100 нм) привлекают большое внимание в последнее десятилетие благодаря потенциальной полупрозрачности, гибкости, легкости, дешевизне и простоте производства.

Фотоэффект возникает в органических полупроводниках при поглощении фотонов, что, в свою очередь, ведет к первичному образованию экситонов – квазичастиц, представленных удерживаемой электростатическими взаимодействиями парой электрона и дырки, с их последующей диссоциацией на свободные носители заряда. Необходимую разницу потенциалов для разделения экситонов можно достичь за счет формирования гетероперехода между двумя разными материалами в фотоактивном слое, полупроводником p–типа (донорный материал – ДМ) и полупроводником n–типа (акцепторный материал – АМ).

Таким образом, в активном слое экситоны диффундируют к границе фаз ДМ и АМ, где они могут образовывать промежуточные состояния с переносом заряда, которые затем уже могут диссоциировать на свободные носители заряда, которые транспортируются раздельно через донорную (в случае дырок) и акцепторную (в случае электронов) фазы активного слоя к соответствующем электродам, где они и собираются.

Рис. 1. Архитектура двух- или более компонентных ОФЭ с объемным гетеропереходом, ДТС – дырочно-транспортный слой, ЭТС – электронно-транспортный слой.

***

Цель нашей работы состояла в подготовке и модернизации оборудования для тестирования ОФЭ, в изготовлении и оптимизации прототипов ОФЭ на основе донорных [1] и акцепторных материалов [2], разрабатываемых в ИСПМ РАН. В работе будут представлены результаты модернизации солнечного симулятора для измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ), оптимизация архитектуры органического фотоэлемента, морфологии и массовых соотношений фотоактивного слоя, материалов активного слоя, а так же ВАХ изготовленных фотоэлементов.

Автор выражает благодарность научному руководителю Лупоносову Ю.Н.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 19-73-10198).

Литература

1. D.O. Balakirev, Yu. N. Luponosov*, A.L. Mannanov, P. S. Savchenko, Yury Minenkov, D. Yu. Paraschuk, S. A. Ponomarenko, “Star-shaped benzotriindole-based donor-acceptor molecules: synthesis, properties and application in bulk heterojunction and single-material organic solar cells”, Dyes and Pigments, 2020, 181, 108523 https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2020.108523

2. J. Wan, I. Dyadishchev, R. Sun, Q. Wu, J. Guo, Y. Wu, S. Peregudova, S. Ponomarenko, Yu. Luponosov, J. Min, “High-Performance Ternary Solar Cells by Introducing One Medium Bandgap Acceptor with Complementary Absorption, Reducing Energy Disorder and Enhancing Glass Transition Temperature”,  Journal of Materials Chemistry A 2022, 10, 17122-17131 https://doi.org/10.1039/D2TA04463C