Исследование оптических свойств перспективных материалов на основе квантовых точек для элементов квантовой электроники

Мухаев Д.А.,1Игошина С.Е.,1Карманов А.А.1

Студент, 2 курс магистратуры

1Пензенский государственный университет,

факультет информационных технологий и электроники, Пенза, Россия

E-mail: muxaev008778@mail.ru

Изучена зависимость энергии связи электрона с примесными центрами от величины напряжения внешнего электрического поля в квантовых точках на основе таких материалов как CdSe и InSb.

Рассмотрена модель примесной –системы в сферически-симметричной потенциальной яме в приближении эффективной массы, которая находится под действием внешнего электрического поля [1].

На рисунках 1 и 2 показана зависимость энергии связи электрона от расстояния  между центрами ( и  ) в КТ на основе InSb и CdSe, соответсвенно.

Рис. 1. Термы  – центра на основе InSb при внешнем напряжении А)E = 0 В/м,

B)E=В/м;( красный: g–терм, зеленый: u–терм)

Рис. 2. Термы– центра на основе CdSe при внешнем напряжении А)E = 0 В/м,

B)E=В/м; ( красный: g–терм, зеленый: u–терм)

Из рисунков 1 и 2 видно, что энергия связи электрона с примесными центрами в -системе InSb в отсутствие внешнего  поля несколько меньше энергии связи электрона с примесными центрами в -системе CdSe. В электрическом поле условия существования g–состояния становятся менее жесткими, и несколько увеличивается координатная область существования этого состояния. Условия существования u–состояния становятся более жесткими. Энергия связи системы в электрическом поле незначительно уменьшается, что обусловлено квантово-размерным эффектом Штарка[2]. Из рисунков также видно, что увеличение расстояния между центрами приводит к вырождению g– и u–состояний.

Литература

1. В.Д. Кревчик, М.Б. Семенов, Н.Ю. Черепанова // Нанотехника. 2008. -№ 14. С. -87.

2. В.Ч. Жуковский, Ю.И. Дахновский, В.Д. Кревчик и др. // Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. -2007. -№ 2. -С. 10