Электрические и фотоэлектрические свойства нановолокон композитов на основе оксида кобальта с цинком

Смирнова В.В., Мартышов М.Н., Ильин А.С.

студентка, 2 курс магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: foxxvalera@gmail.com

Оксид кобальта является полупроводником p-типа и рассматривается как перспективный материал для применения в качестве катализаторов в реакциях разложения воды, анодов Li-ионных аккумуляторов, в суперконденсаторах, газовых сенсорах и т.д. [1, 2]. К его существенным недостаткам можно отнести низкую проводимость по сравнению с оксидами металлов n-типа. Кристаллы Co3O4 имеют структуру нормальной шпинели по типу AB2O4, состоящую из двух подрешеток – тетраэдрической и октаэдрической, в которой ионы кобальта Co2+ занимают тетраэдрические позиции, а катионы Co3+ – октаэдрические [3], что даёт возможность в широком диапазоне управлять электрофизическими свойствами этих материалов, вводя катионы металлов в степени окисления +2 и +3. Например, введение атомов Zn в структуру Со3О4 приводит к значительному увеличению проводимости. В данной работе методом электроспиннинга были получены образцы нановолокон ZnxCo3-xO4 (0≤x≤1) и изучены их структурные, электрические и фотоэлектрические свойства.

Структурные свойства полученных образцов исследовались методами сканирующей электронной микроскопии, рентгеновской дифракции и низкотемпературной адсорбции азота. Исследования электрических свойств полученных образцов проводились на пленках толщиной около 1 мкм с напыленными на них золотыми контактами. Проводимость образцов измерялась с помощью пикоамперметра Keithley 6487. Для изучения фотоэлектрических свойств образцы освещались УФ светодиодом с длиной волны λ = 385 нм и интенсивностью излучения 5 мВт/см2.

C помощью сканирующей электронной микроскопии было обнаружено, что образцы ZnxCo3-xO4 представляют собой нановолокна диаметром 150-200 нм (рис. 1). Кроме того, было обнаружено, что не все атомы цинка встраиваются в структуру шпинели. С увеличением содержания цинка в материале появляется фаза ZnO.

Рис. 1. СЭМ-изображения нановолокон а) Co3O4, б) ZnCo2O4

Измерения температурных зависимостей удельной проводимости образцов проводились в диапазоне температур от 180 до 380 К в ячейке криостата, снабженной температурным контроллером. Было обнаружено, что температурные зависимости проводимости Co3O4 являются линейными в координатах lnσ (1000/T) во всём диапазоне изменения температур. Для образцов ZnxCo3-xO4 данные зависимости состоят из двух линий с разными значениями энергий активации, что может быть связано с образованием двух акцепторных уровней в запрещенной зоне. Введение атомов цинка в структуру Co3O4 приводит к значительному увеличению проводимости (более 4 порядков при комнатной температуре). При этом зависимость проводимости от процентного содержания атомов цинка имеет немонотонный характер (рис. 2а). Уменьшение проводимости при большой концентрации цинка может быть связано с образованием фазы ZnO, обладающей n-типом проводимости. В результате формируется p-n гетеропереход, который приводит к образованию вблизи него областей, обедненных свободными носителями заряда [4].

Рис. 2. а) Зависимость проводимости нановолокон ZnxCo3-xO4 от содержания Zn (параметра x),

б) кинетика нарастания и спада проводимости нановолокон Zn0.45Co2.55O4, полученная при освещении ультрафиолетовым светом.

При освещении образцов ультрафиолетовым светодиодом были получены кинетики нарастания и спада проводимости (рис. 2б). Для их аппроксимации были использованы уравнения с двумя экспонентами. В результате было показано, что в исследуемых структурах при освещении наблюдается два процесса: быстрый и медленный. Быстрый процесс можно связать с рекомбинацией неравновесных носителей заряда на дефектах структуры. Медленный процесс, как в случае других оксидов металлов [5], может быть связан с адсорбцией и десорбцией молекул на поверхности материала.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы в рамках научного проекта № 21-32-70038.

Литература

1. Su D., Xie X., Munroe P., Dou S., Wang G. Mesoporous hexagonal Co3O4 for high performance lithium ion batteries // Scientific Reports. 2014. V. 4. P. 1–8.

2. Hutchings G., Zhang Y., Li J., Yonemoto B., Zhou X., Zhu K., Jiao F. In situ formation of cobalt oxide nanocubanes as efficient oxygen evolution catalysts // Journal of the American Chemical Society. 2015. V. 137 (12). P. 4223–4229.

3. Chen J., Wu X., Selloni A., Electronic Structure and Bonding Properties of Cobalt Oxide in the Spinel Structure // Physical review. B. 2011. V. 83 (24). P. 245204.

4. Мартышов М.Н., Смирнова В.В., Ильин А.С., Платонов В.Б., Форш П.А., Кашкаров П.К. Особенности проводимости композитов нановолокон ZnO и NiO // Письма в Журнал Технической Физики. 2023. Т. 49 (4). с. 20–23.

5. Форш Е.А., Ильин А.С., Мартышов М.Н., Форш П.А., Кашкаров П.К. Релаксация фотопроводимости в нанокристаллическом оксиде индия // Российские нанотехнологии. 2014. Т. 9 (11-12). с. 18-22.