Фотодетекторы на основе наноалмазных покрытий, полученных методом плазмохимического осаждения

Мухамадиев А.И.1, Стрелецкий О.А. 2

1студент, 2 к.ф.-м.н.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: amy9717@mail.ru

В настоящее время различными научными группами ведутся работы по созданию и исследования покрытий на основе алмаза и смешанных углеродных фаз [1]. Покрытия на основе алмаза обладают рядом уникальных свойств такими как высокая твердость, температуропроводность, широкая запрещенная зона и др. Такие покрытия могут служить в качестве мощных полевых транзисторов и диодов в силовой электронике [2], приборов СВЧ электроники [3], а также в качестве детекторов и источников ультрафиолетового излучения [4]. Разработка источников и детекторов на основе алмазоподобных покрытий имеют значительный интерес в первую очередь благодаря широкой запрещенной зоны алмаза (~5.5 эВ), что позволяет перекрывать участки ультрафиолетового диапазона с длинами волн ниже 280 нм, в отличие от традиционных кремниевых фотоэлементов, а управляя процессом роста алмазных покрытий, возможно в широком диапазоне изменять их оптические свойства.

В настоящей работе образцы изготавливались методом плазменно-химического осаждения углерода из газовой фазы при дуговом разряде в атмосфере смеси водорода, аргона и метана. Покрытия осаждались при рабочем давлении 60 Torr, ток разряда составлял 1 A, напряжение - 700 V. Соотношение относительных концентраций газов в рабочей камере H2/Ar/CH4 составляло 77.5/20/2. Толщина покрытий составляла порядка 1 μm.

Исследование структурных свойств образцов проводилось с использованием методов растровой электронной микроскопии (РЭМ), спектроскопии комбинационного рассеяния света (КР) и рентгеноструктурного анализа. На рис.1.а представлена изображение поверхности образца полученная при помощи РЭМ. Видно, что морфология поверхности представлена в виде неоднородностей рельефа с характерным размером (0,4 мкм). Исследования при помощи рентгеноструктурного анализа (рис.1.б) и спектроскопии КР свидетельствуют о том, что образцы представляют собой наноалмазные кристаллы (~10 нм), окруженные разупорядоченным углеродом на основе графитовых включений и полиеновых субструктур.

С целью исследования фотоотклика полученных образцов изготавливались два типа структур: с напыленными алюминиевыми контактами (рис.2.а) и высаженной на поверхности наноалмазной пленки однослойного графена. В дальнейшем для данных образцов проводились измерения фотоотклика при воздействии на их поверхность короткими импульсами от ультрафиолетового излучения с длиной волны 365 нм.

Измерения фотоотклика при воздействии коротких УФ импульсов, а также спектрального фотоотклика в широком диапазоне длин волн демонстрируют высокую энергетическую эффективность как для образцов с напыленными контактами, так и для образцов с осажденным монослоем графена. При этом времена отклика и восстановления составляют ~ 10 мс.

а					    б

Рис. 1. а – фото образца в РЭМ, б - дифрактограмма

а				    б

Рис. 2. а – фото маски, б - отклик образца

Литература

1. Lavini, F., Rejhon, M. & Riedo, E. Two-dimensional diamonds from sp2-to-sp3 phase transitions. Nat Rev Mater 7, 814–832 (2022).

2. Syamsul M, Oi N, Okubo S, et al. Heteroepitaxial diamond field-effect transistor for high voltage applications. IEEE Electron Device Lett. 2018;39(1):51–54.] [Funaki T, Hirano M, Umezawa H, et al. High temperature switching operation of a power diamond Schottky barrier diode. IEICE Electron Express. 2012;9(24):1835–1841.

3. Zhou C, Wang J, Guo J, et al. Radiofrequency performance of hydrogenated diamond MOSFETs with alumina. Appl Phys Lett. 2019;114(6):063501.

4. Balducci A, Bruzzi M, De Sio A, et al. Diamond-based photoconductors for deep UV detection. Nucl Instrum Methods Phys Res A. 2006;567(1):188–191.] [ Kuwabara D, Makino T, Takeuchi D, et al. Unique temperature dependence of deep ultraviolet emission intensity for diamond light emitting diodes. Jpn J Appl Phys. 2014;53(5S1):05FP02.