Возбуждение «горячих» электронов в металлоуглеродных комплексах содержащих линейный углерод

Абрамов А.С., Бухаров Д.Н., Самышкин В.Д., Халимов Н.А., Эйум Эссака С.П.

Аспирант, 2 курс

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Институт прикладной математики, физики и информатики, Владимир, Россия

E-mail: abramov.andrey.1997@gmail.com

Молекулярная электроника позволяет создавать наноразмерные устройства на кристаллах, которые были бы невозможны в рамках обычной базы на основе кремния. Пространственная протяженность молекулярных структур, пригодных для электронных применений, колеблется от субнанометрового масштаба до масштаба сотен нанометров. Таким образом, молекулярная электроника устраняет разрыв между литографическими и атомными структурами.

Разнообразие предлагаемых типов наноразмерных проводящих структур в настоящее время растет очень быстро [1]. Среди наиболее перспективных материалов - оксиды переходных металлов, проводящие полимеры и т.д. Особое место занимает углерод. Разнообразие наноструктурированных форм углерода открывает возможность адаптировать электронные и оптические свойства устройств на основе углерода для различных перспективных применений [2]. Тем не менее массовое производство углеродных наноструктур для промышленного применения требует технологий контролируемого синтеза больших объемов специфических аллотропов углерода, характеризующихся высокой стабильностью.

В настоящее время существует несколько методов синтеза углеродных наноструктур, которые используются в промышленных масштабах. Однако до сих пор не разработана достаточно эффективная гибридная (комбинированная) технология получения sp-sp2-форм углерода в количествах, достаточных для лабораторных исследований. Существенное ограничение эффективного синтеза линейных углеродных цепей связано с необходимостью создания специфической комбинации давления и температуры, для обеспечения получения стабильной sp-гибридизованной фазы углерода [3]. В этой работе мы представляем гибридную схему для производства sp-sp2-форм углерода.

Способ основан на термическом разложении графитовых стержней в дуговом разряде в сочетании с одновременным воздействием интенсивного лазерного излучения в процессе накопления полученного материала в проточной кювете открытого типа. Дуговой разряд позволяет получать различные аллотропы углерода [4], в то время как дополнительное лазерное воздействие, с одной стороны, сохраняет плазму разряда, обеспечивая более эффективное разложение углерода, и, с другой стороны, создает условия для преимущественного образования линейных углеродных цепей [5].

Для стабилизации линейных формы углерода в жидкости используется коллоидный раствор на основе дистиллированной воды и сферических наночастиц золота, которые способны эффективно катализировать рост углерода и стабилизировать аллотропы углерода, предотвращая их скручивание и изгиб.

Для выявления морфологии и структурных особенностей полученных аллотропов углерода были использованы спектроскопия комбинационного рассеяния света и просвечивающая электронная микроскопия.

Исходный образец графитового стержня состоит из фрагментов неплоского графена, характеризующихся sp2-гибридизацией. По этой причине он проявляется в спектрах КРС двумя пиками на 1580 и 2580 см-1. Спектры комбинационного рассеяния света аллотропов sp2-форм углерода в целом демонстрируют характерные пики в области 1200-1800 см-1. Важно отметить, что следы D- и G-пиков около 1427 и 1575 см-1, а также пик при 1808 см-1 полностью пропадают в растворе, образованном совместным действием дугового разряда и лазерного облучения в присутствии Au NPs. Этот спектр показывает только сильную полосу около 2171 см-1, характерную для линейного углерода [6,7].

Экспериментальное изучение электронных свойств отдельных углеродных цепей является сложной задачей по простой причине: углеродные цепи, как правило, без специальных пространственных органический не бывают одиночными. В предложенной схеме они образуют пучки, прикрепленные к поверхности металлических наночастиц.

В настоящей работе изучается туннельный транспорт в многокомпонентной тонкой пленке углеродных нитей, образованных полииновыми цепям закрепленными между наночастицами золота. Вольт-амперные характеристики (ВАХ), полученные с помощью сканирующей туннельной микроскопии (СТМ), демонстрируют асимметричное поведение, которое было бы характерно для полупроводника. Напротив, наночастицы демонстрируют типичные металлические ВАХ. Облучение пленки на частота, близкая к плазмонному резонансу наночастиц золота, создает `горячие" носители. Величина туннельного тока, собираемого с линейных углеродных цепей (ЛУЦ) вдали от Au НЧ, зависит от интенсивности возбуждения , которая отражает корреляцию интенсивности локального плазмонного поля с плотностью фотогенерированных носителей.

Сложные 2D-системах, состоящие из пучков линейных углеродных цепей, закрепленных частицами золота могут стать эффективным инструментом для лазерно-индуцированной генерации "горячих" носителей. Инжекция горячих электронов из металлических наночастиц диаметром приводит к образованию эффективного барьера Шоттки на стыке между углеродными цепями и проводящим наконечником туннельного микроскопа.

Эти результаты демонстрируют, что изготовление одноатомных углеродных проволок, покрытых металлическими наночастицами, обеспечивает универсальный инструмент для использования оптоэлектронных устройств.

Эта работа частично поддержана грантом РФФИ 20-21-00038 и выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках государственного задания Владимирского государственного университета, тема FZUN-2020-0013.

Литература

- Machín A. et al. One-Dimensional (1D) nanostructured materials for energy applications //Materials. – 2021. – Т. 14. – №. 10. – С. 2609.

- Bianco A. et al. A carbon science perspective in 2018: Current achievements and future challenges //Carbon. – 2018. – Т. 132. – С. 785-801.

- Lukin A., Gülseren O. Tuning the Spatially Controlled Growth, Structural Self-Organizing and Cluster-Assembling of the Carbyne-Enriched Nano-Matrix during Ion-Assisted Pulse-Plasma Deposition //Fluid Dynamics and Materials Processing. – 2022. – Т. 18. – №. 6. – С. 1763-1779.

- Fomin Y. D., Brazhkin V. V. Comparative study of melting of graphite and graphene //Carbon. – 2020. – Т. 157. – С. 767-778.

- Taguchi Y. et al. Polyyne formation by graphite laser ablation in argon and propane mixed gases //Carbon. – 2015. – Т. 94. – С. 124-128.

- Tschannen C. D. et al. Tip-Enhanced Stokes–Anti-Stokes Scattering from Carbyne //Nano Letters. – 2022. – Т. 22. – №. 8. – С. 3260-3265.

- Yang G. Synthesis, properties, and applications of carbyne nanocrystals //Materials Science and Engineering: R: Reports. – 2022. – Т. 151. – С. 100692.